ПРИЛОЖЕНИЕ 1

# к ПОП по профессии 
15.01.05 Сварщик (ручной и частично

# механизированной сварки (наплавки)

# ПРИМЕРНЫЕ РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ

ОГЛАВЛЕНИЕ

«ПМ.01 ВЫПОЛНЕНИЕ  ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ, СБОРОЧНЫХ ОПЕРАЦИЙ ПЕРЕД СВАРКОЙ И КОНТРОЛЬ СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ»	2

«ПМн.ХХ ВЫПОЛНЕНИЕ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ (НАПЛАВКА, РЕЗКА) ПЛАВЯЩИМСЯ ПОКРЫТЫМ ЭЛЕКТРОДОМ»	17

«ПМн.ХХ ВЫПОЛНЕНИЕ ЧАСТИЧНО МЕХАНИЗИРОВАННОЙ СВАРКИ (НАПЛАВКИ) ПЛАВЛЕНИЕМ»	33

«ПМн.ХХ ВЫПОЛНЕНИЕ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ (НАПЛАВКИ) НЕПЛАВЯЩИМСЯ ЭЛЕКТРОДОМ В ЗАЩИТНОМ ГАЗЕ»	48

«ПМн.ХХ ВЫПОЛНЕНИЕ СВАРКИ РУЧНЫМ СПОСОБОМ С ВНЕШНИМ ИСТОЧНИКОМ НАГРЕВА И ЭКСТРУЗИОННОЙ СВАРКИ РАЗЛИЧНЫХ ДЕТАЛЕЙ ИЗ ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ»	64

«ПМн.ХХ ВЫПОЛНЕНИЕ ОПЕРАЦИЙ ТЕРМИТНОЙ СВАРКИ»	81

2026 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1.1

# к ПОП по профессии 
15.01.05 Сварщик (ручной и частично

# механизированной сварки (наплавки)

Примерная рабочая программа профессионального модуля

«ПМ.01 ВЫПОЛНЕНИЕ ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ, СБОРОЧНЫХ ОПЕРАЦИЙ ПЕРЕД СВАРКОЙ И КОНТРОЛЬ СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ»

2026 г.

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

1. Общая характеристика	4

1.1. Цель и место профессионального модуля «ПМ.01 Выполнение подготовительных, сборочных операций перед сваркой и контроль сварных соединений»  в структуре образовательной программы	4

1.2. Планируемые результаты освоения профессионального модуля	4

2. Структура и содержание профессионального модуля	10

2.1. Трудоемкость освоения модуля	10

2.2. Структура профессионального модуля	10

2.3. Примерное содержание профессионального модуля	11

3. Условия реализации профессионального модуля	14

3.1. Материально-техническое обеспечение	14

3.2. Учебно-методическое обеспечение	14

4. Контроль и оценка результатов освоения  профессионального модуля	14

1. Общая характеристика ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

«ПМ.01 ВЫПОЛНЕНИЕ ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ, СБОРОЧНЫХ ОПЕРАЦИЙ ПЕРЕД СВАРКОЙ И КОНТРОЛЬ СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ»

1.1. Цель и место профессионального модуля в структуре образовательной программы

Цель модуля: освоение вида деятельности «Выполнение подготовительных, сборочных операций перед сваркой и контроль сварных соединений».

Профессиональный модуль включен в обязательную часть образовательной программы.

1.2. Планируемые результаты освоения профессионального модуля

Результаты освоения профессионального модуля соотносятся с планируемыми результатами освоения образовательной программы, представленными в матрице компетенций выпускника (п. 4.3 ПОП).

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен:

| Код ОК, ПК | Уметь | Знать | Владеть навыками |
| --- | --- | --- | --- |
| ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам | - распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте; - анализировать задачу и/или проблему и выделять её составные части; - определять этапы решения задачи; - выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы; - составлять план действия; определять необходимые ресурсы; - владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах; - реализовывать составленный план; - оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно или с помощью наставника). | - актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится работать и жить; - основные источники информации и ресурсы для решения задач и проблем в профессиональном и/или социальном контексте; - алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях; - методы работы в профессиональной и смежных сферах; - структуру плана для решения задач; - порядок оценки результатов решения задач профессиональной деятельности. | - |
| ОК 02. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности | - определять задачи для поиска информации; - определять необходимые источники информации; - планировать процесс поиска; - структурировать получаемую информацию; - выделять наиболее значимое в перечне информации; - оценивать практическую значимость результатов поиска; - оформлять результаты поиска, применять средства информационных технологий для решения профессиональных задач; - использовать современное программное обеспечение; - использовать различные цифровые средства для решения профессиональных задач. | - номенклатура информационных источников, применяемых в профессиональной деятельности; приемы структурирования информации; - формат оформления результатов поиска информации, современные средства и устройства информатизации; - порядок их применения и программное обеспечение в профессиональной деятельности в том числе с использованием цифровых средств. | - |
| ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по правовой и финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях. | - определять актуальность нормативно-правовой документации в профессиональной деятельности; - применять современную научную профессиональную терминологию; - определять и выстраивать траектории профессионального развития и самообразования; - выявлять достоинства и недостатки коммерческой идеи; - презентовать идеи открытия собственного дела в профессиональной деятельности; - оформлять бизнес-план; - рассчитывать размеры выплат по процентным ставкам кредитования; - определять инвестиционную привлекательность коммерческих идей в рамках профессиональной деятельности; - презентовать бизнес-идею; - определять источники финансирования. | - содержание актуальной нормативно-правовой документации; - современная научная и профессиональная терминология; - возможные траектории профессионального развития и самообразования; - основы предпринимательской деятельности; основы финансовой грамотности; - правила разработки бизнес-планов; - порядок выстраивания презентации; - кредитные банковские продукты. | - |
| ОК 04. Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде; | - организовывать работу коллектива и команды; - взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности. | - психологические основы деятельности коллектива, психологические особенности личности; - основы проектной деятельности. | - |
| ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста | - грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по профессиональной тематике на государственном языке, проявлять толерантность в рабочем коллективе. | - особенности социального и культурного контекста; - правила оформления документов и построения устных сообщений. | - |
| ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных российских духовно-нравственных ценностей, в том числе с учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, применять стандарты антикоррупционного поведения | - описывать значимость своей профессии; - применять стандарты антикоррупционного поведения. | - сущность гражданско-патриотической позиции, общечеловеческих ценностей; - значимость профессиональной деятельности по профессии; - стандарты антикоррупционного поведения и последствия его нарушения. | - |
| ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять знания об изменении климата, принципы бережливого производства, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях | - соблюдать нормы экологической безопасности; - определять направления ресурсосбережения в рамках профессиональной деятельности по профессии осуществлять работу с соблюдением принципов бережливого производства; - организовывать профессиональную деятельность с учетом знаний об изменении климатических условий региона. | - правила экологической безопасности при ведении профессиональной деятельности; - основные ресурсы, задействованные в профессиональной деятельности; - пути обеспечения ресурсосбережения; принципы бережливого производства; - основные направления изменения климатических условий региона. | - |
| ОК 08 .Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности | - использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей; - применять рациональные приемы двигательных функций в профессиональной деятельности; - пользоваться средствами профилактики перенапряжения, характерными для данной профессии. | - роль физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном развитии человека; - основы здорового образа жизни; - условия профессиональной деятельности и зоны риска физического здоровья для профессии; - средства профилактики перенапряжения. | - |
| ОК 09. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках | - понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные темы (профессиональные и бытовые), понимать тексты на базовые профессиональные темы; - участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы; - строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной деятельности; кратко обосновывать и объяснять свои действия (текущие и планируемые); - писать простые связные сообщения на знакомые или интересующие профессиональные темы. | - правила построения простых и сложных предложений на профессиональные темы; - основные общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональная лексика); - лексический минимум, относящийся к описанию предметов, средств и процессов профессиональной деятельности; - особенности произношения; правила чтения текстов профессиональной направленности. | - |
| ПК 1.1. Проводить сборочные операции перед сваркой с использованием конструкторской, производственно-технологической и нормативной документации | - пользоваться конструкторской, производственно-технологической и нормативной документацией для выполнения профессиональной деятельности. | - основные типы, конструктивные элементы, размеры сварных соединений и обозначение их на чертежах; - основные группы и марки свариваемых материалов. | - ознакомления с конструкторской и производственно-технологической документацией по сварке. |
| ПК 1.2. Выбирать пространственное положение сварного шва для сварки элементов конструкции (изделий, узлов, деталей) | - выбирать пространственное положение сварного шва для сварки элементов конструкции (изделий, узлов, деталей). | - правила подготовки кромок изделий под сварку. | - выбора пространственного положения сварного шва для сварки элементов конструкции (изделий, узлов, деталей). |
| ПК 1.3. Применять сборочные приспособления для сборки элементов конструкции (изделий, узлов, деталей) под сварку | - применять сборочные приспособления для сборки элементов конструкции (изделий, узлов, деталей) под сварку. | - виды и назначение сборочных, технологических приспособлений и оснастки; - правила сборки элементов конструкции под сварку. | - сборки элементов конструкции (изделий, узлов, деталей) под сварку с применением сборочных приспособлений, сборки элементов конструкции (изделия, узлы, детали) под сварку на прихватках. |
| ПК 1.4. Проводить подготовку элементов конструкции (изделий, узлов, деталей) под сварку, зачистку сварных швов и удаление поверхностных дефектов после сварки с использованием ручного и механизированного инструмента | - способы устранения дефектов сварных швов; - правила технической эксплуатации электроустановок. | - использовать ручной и механизированный инструмент для подготовки элементов конструкции (изделий, узлов, деталей) под сварку, зачистки сварных швов и удаления поверхностных дефектов после сварки. | - зачистки ручным или механизированным инструментом элементов конструкции (изделия, узлы, детали) под сварку; - зачистки ручным или механизированным инструментом сварных швов после сварки; - удаления ручным или механизированным инструментом поверхностных дефектов (поры, шлаковые включения, подрезы, брызги металла, наплывы и т.д.). |
| ПК 1.5. Проводить контроль собранных элементов конструкции (изделий, узлов, деталей) на соответствие геометрических размеров требованиям конструкторской и производственно-технологической документации по сварке | - использовать измерительный инструмент для контроля собранных элементов конструкции (изделий, узлов, деталей) на соответствие геометрических размеров требованиям конструкторской и производственно-технологической документации по сварке. | - устройство сварочного и вспомогательного оборудования, назначение и условия работы контрольно-измерительных приборов, правила их эксплуатации и область применения. | - контроля с применением измерительного инструмента подготовленных и собранных с применением сборочных приспособлений элементов конструкции (изделия, узлы, детали) на соответствие геометрических размеров требованиям конструкторской и производственно-технологической документации по сварке; - контроля с применением измерительного инструмента подготовленных и собранных на прихватках элементов конструкции (изделия, узлы, детали) на соответствие геометрических размеров требованиям конструкторской и производственно-технологической документации по сварке. |

2. Структура и содержание профессионального модуля

2.1. Трудоемкость освоения модуля

| Наименование составных частей модуля | Объем в часах | В т.ч. в форме практ. подготовки |
| --- | --- | --- |
| Учебные занятия | 84 | 32 |
| Самостоятельная работа |  |  |
| Практика, в т.ч.: | 108 | 108 |
| учебная | 36 | 36 |
| производственная | 72 | 72 |
| Промежуточная аттестация |  |  |
| Всего | 192 | 140 |

2.2. Структура профессионального модуля

| Код ОК, ПК | Наименования разделов профессионального модуля | Всего, час. | В т.ч. в форме практической подготовки | Обучение по МДК, в т.ч.: | Учебные занятия | Самостоятельная работа |  | Учебная практика | Производственная практика |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 |
| ПК 1.1.- ПК 1.5. ОК 01.- ОК 09. | Раздел 1. Технология производства сварных конструкций | 42 | 16 | 42 | 42 |  |  |  |  |
|  | Раздел 2. Подготовительные и сборочные операции перед сваркой и контроль качества сварных соединений | 42 | 16 | 42 | 42 |  |  |  |  |
|  | Учебная практика | 36 | 36 |  |  |  |  | 36 |  |
|  | Производственная практика | 72 | 72 |  |  |  |  |  | 72 |
|  | Промежуточная аттестация |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего: | 192 | 140 | 84 | 84 |  |  | 36 | 72 |

2.3. Примерное содержание профессионального модуля

| Наименование разделов и тем профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная учебная работа обучающихся |
| --- | --- |
| Раздел 1. Технология производства сварных конструкций |  |
| МДК.01.01. Технология производства сварных конструкций |  |
| Тема 1.1. Технологичность сварных конструкций и заготовительные операции | Содержание |
|  | - Технологическая классификация сварных конструкций. Технологичность сварных конструкций |
|  | 2. Общие понятия о технологическом процессе изготовления сварных конструкций |
|  | 3. Технология заготовительного производства |
|  | 4. Правка и гибка металла |
|  | 5. Механическая резка металла |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |
|  | Практическое занятие 1. Выполнение типовых слесарных операций, выполняемых при подготовке металла к сварке: отработка навыков резки, рубки, гибки и правки металла |
| Тема 1.2. Технология изготовления сварных конструкций | Содержание |
|  | 1. Технология производства балочных конструкций |
|  | 2. Технология производства рамных конструкций |
|  | 3. Технология производства решётчатых конструкций |
|  | 4. Технология изготовления балочных решётчатых конструкций |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |
|  | Практическое занятие 2. Описание технологической последовательности сборки- сварки двутавровых и коробчатых балок |
|  | Практическое занятие 3. Изучение технологической последовательности сборки-сварки двутавровых и коробчатых балок |
|  | Практическое занятие 4. Изучение технологической последовательности сборки-сварки рамных конструкций |
|  | Практическое занятие 5. Изучение технологической последовательности сборки-сварки решётчатых конструкций |
| Раздел 2. Подготовительные и сборочные операции перед сваркой и контроль качества сварных соединений |  |
| МДК.01.02. Подготовительные и сборочные операции перед сваркой и контроль качества сварных соединений |  |
| Тема 2.1. Подготовительные операции перед сваркой | Содержание |
|  | 1. Разделка кромок под сварку. Требования к поверхностям свариваемых элементов, необходимость зачистки исходного металла. Предварительная зачистка свариваемых кромок перед сваркой. |
|  | 2. Выполнение предварительного подогрева. Способы подогрева кромок перед сваркой. Виды применяемого оборудования. |
|  | 3. Разметка металла. Отклонения формы и расположения поверхностей, средства измерения электросварщика и правила их эксплуатации. |
|  | 4. Классификация сварных швов, типы разделки кромок под сварку. Обозначение сварных швов на чертежах, чтение чертежей и технологической документации сварщика. |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |
|  | Практическое занятие 6. Чтение чертежей изделий со сварными швами. Описание шва по рисунку |
| Тема 2.2. Сборка конструкций под сварку | Содержание |
|  | 1. Способы сборки под сварку и применяемое оборудование, инструмент, оснастка. Классификация и назначение сборочно-сварочной оснастки. Переносные универсальные сборочные приспособления. |
|  | 2. Специализированные сборочно-сварочные приспособления. Универсальные сборочно-сварочные приспособления. |
|  | 3. Виды и способы сборки деталей под сварку. |
|  | 4. Конструктивные элементы сварных соединений |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |
|  | Практическое занятие 7. Универсальные сборочно-сварочные приспособления (УСП) |
|  | Практическое занятие 8. Сборка коробчатой конструкции |
|  | Практическое занятие 9. Сборка решетчатой конструкции |
|  | Практическое занятие 10. Сборка рамной конструкции |
| Тема 2.3. Дефекты сварных соединений | Содержание |
|  | 1. Классификация дефектов сварных соединений. Классификация методов контроля качества сварных соединений. |
|  | 2. Причины образования основных видов дефектов. |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |
|  | Практическое занятие 11. Методы исправления дефектов сварных соединений. |
| Тема 2.4. Контроль качества сварных соединений | Содержание |
|  | 1. Классификация методов неразрушающего контроля. Внешний осмотр и измерение готовых сварных соединений. Схемы измерений и инструмент, применяемый для внешнего осмотра и измерений готовых сварных соединений |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |
|  | Практическое занятие 12. Отработка навыков использования измерительного инструмента сварщика для оценки точности сборки конструкций под сварку |
|  | Практическое занятие 13. Отработка навыков использования измерительного инструмента сварщика для оценки величины поверхностных дефектов в сварных швах |
| Учебная практика раздела 2 Виды работ - Инструктаж по организации рабочего места и безопасности труда. - Разделка кромок под сварку. - Разметка при помощи линейки, угольника, циркуля, по шаблону. Разметка при помощи лазерных ручных инструментов (нивелир, уровень). - Очистка поверхности пластин металлической щеткой, опиливание ребер и плоскостей пластин, опиливание труб. - Измерение параметров подготовки кромок под сварку с применением измерительного инструмента сварщика (шаблоны). - Измерение параметров сборки элементов конструкций под сварку с применением измерительного инструмента сварщика (шаблоны). - Наложение прихваток. Прихватка пластин толщиной 2, 3 и 4 мм. Прихватка пластин толщиной до 1 мм с отбортовкой кромок. - Сборка деталей в приспособлениях. Контроль качества сборки под сварку - Визуальный контроль качества сварных соединений невооружённым глазом и с применением оптических инструментов (луп, эндоскопов). - Измерительный контроль качества сборки плоских элементов с применением измерительного инструмента. - Стыковые, угловые, тавровые сварные соединения. - Измерительный контроль качества параметров сварных швов и размеров поверхностных дефектов на металле и в сварном шве на плоских элементах, с применением измерительного инструмента. Стыковые, угловые, тавровые и сварные соединения. |  |
| Производственная практика (если предусмотрено рассредоточенное прохождение практики) Виды работ - Техника безопасности при слесарных, сборочных работах. - Выполнение типовых слесарных операций, выполняемых при подготовке металла к сварке: резка, рубка, гибка и правка металла. - Выполнение предварительной зачистки свариваемых кромок из углеродистых и высоколегированных сталей перед сваркой. - Выполнение предварительного подогрева перед сваркой с применением газового пламени. - Выполнение по чертежу сборки конструкций из углеродистых и высоколегированных сталей под сварку с применением сборочных приспособлений: переносных универсальных сборочных приспособлений; универсальных сборочно-сварочных приспособлений; специализированных сборочно-сварочных приспособлений. - Выполнение визуально-измерительного контроля точности сборки конструкций под сварку. - Выполнение визуально-измерительного контроля геометрии готовых сварных узлов на соответствие требованиям чертежа. - Выполнение визуально-измерительного контроля размеров и формы сварных швов в узлах. - Выявление и измерение типичных поверхностных дефектов в сварных швах. |  |
| Промежуточная аттестация |  |
| Всего (192 ак.ч.) |  |

3. Условия реализации профессионального модуля

3.1. Материально-техническое обеспечение

Мастерские «Слесарная», «Сварочная», оснащенные в соответствии с приложением 3 ПОП.

Оснащенные базы практики (мастерские/зоны по видам работ), оснащенные в соответствии с приложением 3 ПОП.

3.2. Учебно-методическое обеспечение

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы для использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда образовательной организации выбирается не менее одного издания из перечисленных ниже печатных изданий и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом список может быть дополнен новыми изданиями.

3.2.1. Основные печатные издания

1. Черепахин, А. А.  Технология сварочных работ : учебник для среднего профессионального образования / А. А. Черепахин, В. М. Виноградов, Н. Ф. Шпунькин. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2026. — 269 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-08456-6. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://www.urait.ru/bcode/585685 (дата обращения: 13.02.2026).

2. Дедюх, Р. И.  Материаловедение и технологии конструкционных материалов. Технология сварки плавлением : учебник для вузов / Р. И. Дедюх. — Москва : Издательство Юрайт, 2025. — 169 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-17163-1. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://www.urait.ru/bcode/561334 (дата обращения: 13.02.2026).

3. Дедюх, Р. И.  Технология сварочных работ: сварка плавлением : учебник для среднего профессионального образования / Р. И. Дедюх. — Москва : Издательство Юрайт, 2025. — 169 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-03766-1. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://www.urait.ru/bcode/563413 (дата обращения: 13.02.2026).

3.2.2. Дополнительные источники (при необходимости)

- Овчинников В. В. Подготовительные и сборочные операции перед сваркой : учебник / В.В. Овчинников. — Москва : КНОРУС, 2019. — 172 с.

- Овчинников В.В. Контроль качества сварных соединений: Учебник / В.В. Овчиников. – Москва; Вологда : Инфра-Инженерия, 2022. – 208 с. : ил.,табл..

- Овчинников В.В. Технология изготовления сварных конструкций : учебник / Овчинников В.В. – М, : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2020. – 208 с.

- Дефекты сварных соединений и швов: трещины, подрез, поры, включения, брызги | Сварка и сварщик (weldering.com)

- Обозначение сварных швов | Сварка и сварщик (weldering.com)

- Юхин Н.А. Дефекты сварных швов и соединений | Сварка и сварщик (weldering.com)

4. Контроль и оценка результатов освоения 
профессионального модуля

| Код ПК, ОК | Критерии оценки результата (показатели освоенности компетенций) | Формы контроля и методы оценки |
| --- | --- | --- |
| ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам | - распознает задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте; - определяет этапы решения задачи; выявляет и осуществляет эффективный поиск информации, необходимой для решения задачи и/или проблемы; - оценивает результат и последствия своих действий (самостоятельно или с помощью наставника). | Опрос, лист наблюдений |
| ОК 02. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности | - определяет задачи для поиска информации; - определяет необходимые источники информации; - планирует процесс поиска; - структурирует получаемую информацию. | Опрос, лист наблюдений |
| ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по правовой и финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях | - определяет актуальность нормативно-правовой документации в профессиональной деятельности; - выстраивает траекторию профессионального развития и самообразования. | Опрос, лист наблюдений |
| ОК 04. Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде; | - осуществляет организацию работы коллектива и команды; - взаимодействует с коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности. | Опрос, лист наблюдений |
| ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста | - грамотно излагает свои мысли и оформляет документы по профессиональной тематике на государственном языке, проявляет толерантность в рабочем коллективе. | Опрос, лист наблюдений |
| ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных российских духовно-нравственных ценностей, в том числе с учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, применять стандарты антикоррупционного поведения | - описывает значимость своей профессии; - умеет применять стандарты антикоррупционного поведения. | Опрос, лист наблюдений |
| ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять знания об изменении климата, принципы бережливого производства, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях | - соблюдает нормы экологической безопасности; - определяет направления ресурсосбережения в рамках профессиональной деятельности по профессии; - осуществлять работу с соблюдением принципов бережливого производства. | Опрос, лист наблюдений |
| ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности | - использует физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. | Опрос, лист наблюдений |
| ОК 09. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках | - понимает общий смысл четко произнесенных высказываний на известные темы (профессиональные и бытовые), понимает тексты на базовые профессиональные темы; - участвует в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы. | Опрос, лист наблюдений |
| ПК.1.1. Проводить сборочные операции перед сваркой с использованием конструкторской, производственно-технологической и нормативной документации | - пользуется конструкторской, производственно-технологической и нормативной документацией для выполнения профессиональной деятельности. | Экспертное наблюдение выполнения практических работ, оценка результатов практического обучения |
| ПК.1.2. Выбирать пространственное положение сварного шва для сварки элементов конструкции (изделий, узлов, деталей) | - выбирает пространственное положение сварного шва для сварки элементов конструкции (изделий, узлов, деталей). | Экспертное наблюдение выполнения практических работ, оценка результатов практического обучения |
| ПК.1.3. Применять сборочные приспособления для сборки элементов конструкции (изделий, узлов, деталей) под сварку | - применяет сборочные приспособления для сборки элементов конструкции (изделий, узлов, деталей) под сварку. | Экспертное наблюдение выполнения практических работ, оценка результатов практического обучения |
| ПК.1.4. Проводить подготовку элементов конструкции (изделий, узлов, деталей) под сварку, зачистку сварных швов и удаление поверхностных дефектов после сварки с использованием ручного и механизированного инструмента | - использует ручной и механизированный инструмент для подготовки элементов конструкции (изделий, узлов, деталей) под сварку, зачистки сварных швов и удаления поверхностных дефектов после сварки. | Экспертное наблюдение выполнения практических работ, оценка результатов практического обучения |
| ПК.1.5. Проводить контроль собранных элементов конструкции (изделий, узлов, деталей) на соответствие геометрических размеров требованиям конструкторской и производственно-технологической документации по сварке | - осуществляет контроль с применением измерительного инструмента подготовленных и собранных с применением сборочных приспособлений элементов конструкции (изделия, узлы, детали) на соответствие геометрических размеров требованиям конструкторской и производственно-технологической документации по сварке; - осуществляет контроль с применением измерительного инструмента подготовленных и собранных на прихватках элементов конструкции (изделия, узлы, детали) на соответствие геометрических размеров требованиям конструкторской и производственно-технологической документации по сварке. | Экспертное наблюдение выполнения практических работ, оценка результатов практического обучения |

ПРИЛОЖЕНИЕ 1.2

к ПОП по профессии 
15.01.05 Сварщик (ручной и частично

механизированной сварки (наплавки)

Примерная рабочая программа профессионального модуля

«ПМн.ХХ ВЫПОЛНЕНИЕ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ (НАПЛАВКА, РЕЗКА) ПЛАВЯЩИМСЯ ПОКРЫТЫМ ЭЛЕКТРОДОМ»

2026 г.

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

1. Общая характеристика

1.1. Цель и место профессионального модуля «ПМн.ХХ Выполнение ручной дуговой сварки (наплавка, резка) плавящимся покрытым электродом»  в структуре образовательной программы

1.2. Планируемые результаты освоения профессионального модуля

2. Структура и содержание профессионального модуля

2.1. Трудоемкость освоения модуля

2.2. Структура профессионального модуля

2.3. Примерное содержание профессионального модуля

3. Условия реализации профессионального модуля

3.1. Материально-техническое обеспечение

3.2. Учебно-методическое обеспечение

4. Контроль и оценка результатов освоения  профессионального модуля

1. Общая характеристика ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

«ПМн.ХХ ВЫПОЛНЕНИЕ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ (НАПЛАВКА, РЕЗКА) ПЛАВЯЩИМСЯ ПОКРЫТЫМ ЭЛЕКТРОДОМ»

1.1. Цель и место профессионального модуля в структуре образовательной программы

Цель модуля: освоение вида деятельности «Выполнение ручной дуговой сварки (наплавка, резка) плавящимся покрытым электродом».

Профессиональный модуль включен в обязательную часть образовательной программы по направленностям: «Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом-сварщик частично механизированной сварки плавлением», «Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом-сварщик ручной дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе», «Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом-сварщик ручной сварки полимерных материалов», «Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом-сварщик термитной сварки».

1.2. Планируемые результаты освоения профессионального модуля

Результаты освоения профессионального модуля соотносятся с планируемыми результатами освоения образовательной программы, представленными в матрице компетенций выпускника (п. 4.3 ПОП).

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен:

| Код ОК, ПК | Уметь | Знать | Владеть навыками |
| --- | --- | --- | --- |
| ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам | - распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте; - анализировать задачу и/или проблему и выделять её составные части; определять этапы решения задачи; - выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы; - составлять план действия; - определять необходимые ресурсы; - владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах; - реализовывать составленный план; - оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно или с помощью наставника). | - актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится работать и жить; - основные источники информации и ресурсы для решения задач и проблем в профессиональном и/или социальном контексте; - алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях; - методы работы в профессиональной и смежных сферах; - структуру плана для решения задач; - порядок оценки результатов решения задач профессиональной деятельности. | - |
| ОК 02. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации, и информационные технологии для выполнения задач | - определять задачи для поиска информации; - определять необходимые источники информации; - планировать процесс поиска; - структурировать получаемую информацию; - выделять наиболее значимое в перечне информации; -оценивать практическую значимость результатов поиска; - оформлять результаты поиска, применять средства информационных технологий для решения профессиональных задач; - использовать современное программное обеспечение; - использовать различные цифровые средства для решения профессиональных задач. | - номенклатура информационных источников, применяемых в профессиональной деятельности; - приемы структурирования информации; - формат оформления результатов поиска информации, - современные средства и устройства информатизации; - порядок их применения и программное обеспечение в профессиональной деятельности в том числе с использованием цифровых средств. | - |
| ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по правовой и финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях | - определять актуальность нормативно-правовой документации в профессиональной деятельности; - применять современную научную профессиональную терминологию; - определять и выстраивать траектории профессионального развития и самообразования; - выявлять достоинства и недостатки коммерческой идеи; - презентовать идеи открытия собственного дела в профессиональной деятельности; - оформлять бизнес-план; - рассчитывать размеры выплат по процентным ставкам кредитования; - определять инвестиционную привлекательность коммерческих идей в рамках профессиональной деятельности; - презентовать бизнес-идею; - определять источники финансирования. | - содержание актуальной нормативно-правовой документации; -современная научная и профессиональная терминология; - возможные траектории профессионального развития и самообразования; - основы предпринимательской деятельности; - основы финансовой грамотности; - правила разработки бизнес-планов; - порядок выстраивания презентации; - кредитные банковские продукты. | - |
| ОК 04. Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде | - организовывать работу коллектива и команды; - взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности. | - психологические основы деятельности коллектива, психологические особенности личности; - основы проектной деятельности. | - |
| ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста | - грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по профессиональной тематике на государственном языке, проявлять толерантность в рабочем коллективе. | - особенности социального и культурного контекста; - правила оформления документов и построения устных сообщений. | - |
| ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных российских духовно-нравственных ценностей, в том числе с учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, применять стандарты антикоррупционного поведения | - описывать значимость своей профессии; - применять стандарты антикоррупционного поведения. | - сущность гражданско-патриотической позиции, общечеловеческих ценностей; - значимость профессиональной деятельности по профессии; - стандарты антикоррупционного поведения и последствия его нарушения. | - |
| ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять знания об изменении климата, принципы бережливого производства, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях | - соблюдать нормы экологической безопасности; - определять направления ресурсосбережения в рамках профессиональной деятельности по профессии осуществлять работу с соблюдением принципов бережливого производства; - организовывать профессиональную деятельность с учетом знаний об изменении климатических условий региона. | - правила экологической безопасности при ведении профессиональной деятельности; - основные ресурсы, задействованные в профессиональной деятельности; - пути обеспечения ресурсосбережения; - принципы бережливого производства; - основные направления изменения климатических условий региона. | - |
| ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности | - использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей; - применять рациональные приемы двигательных функций в профессиональной деятельности; - пользоваться средствами профилактики перенапряжения, характерными для данной профессии. | - роль физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном развитии человека; - основы здорового образа жизни; - условия профессиональной деятельности и зоны риска физического здоровья для профессии; - средства профилактики перенапряжения. | - |
| ОК 09. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках | - понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные темы (профессиональные и бытовые); - понимать тексты на базовые профессиональные темы; - участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы; - строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной деятельности; - кратко обосновывать и объяснять свои действия (текущие и планируемые); - писать простые связные сообщения на знакомые или интересующие профессиональные темы. | - правила построения простых и сложных предложений на профессиональные темы; - основные общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональная лексика); - лексический минимум, относящийся к описанию предметов, средств и процессов профессиональной деятельности; - особенности произношения; - правила чтения текстов профессиональной направленности. | - |
| ПК Х.1. Проверять работоспособность и исправность сварочного оборудования для ручной дуговой сварки (наплавка, резка) плавящимся покрытым электродом (далее – РД) | - проверять работоспособность и исправность сварочного оборудования для РД. | - устройство сварочного и вспомогательного оборудования для РД; - назначение и условия работы контрольно-измерительных приборов; - правила их эксплуатации и область применения. | - проверки оснащенности сварочного поста РД; - проверки работоспособности и исправности оборудования поста РД; - проверки наличия заземления сварочного поста РД. |
| ПК Х.2. Настраивать сварочное оборудование для РД | - настраивать сварочное оборудование для РД. | - основные группы и марки материалов, свариваемых РД; - сварочные (наплавочные) материалы для РД. | - настройки оборудования РД для выполнения сварки. |
| ПК Х.3. Выполнять предварительный, сопутствующий (межслойный) подогрев металла в соответствии с требованиями производственно-технологической документации по сварке | - владеть техникой предварительного, сопутствующего (межслойного) подогрева металла в соответствии с требованиями производственно-технологической документации по сварке. | - выбор режима подогрева и порядок проведения работ по предварительному, сопутствующему (межслойному) подогреву металла; - причины возникновения и меры предупреждения внутренних напряжений и деформаций в свариваемых (наплавляемых) изделиях. | - выполнения предварительного, сопутствующего (межслойного) подогрева металла. |
| ПК Х.4. Выполнять РД простых деталей неответственных конструкций в нижнем, вертикальном и горизонтальном пространственном положении сварного шва | - владеть техникой РД простых деталей неответственных конструкций в нижнем, вертикальном и горизонтальном пространственном положении сварного шва; - владеть техникой дуговой резки металла. | - техника и технология РД простых деталей неответственных конструкций в нижнем, вертикальном и горизонтальном пространственном положении сварного шва; - угловая резка простых деталей; основные группы и марки материалов, свариваемых РД; - сварочные (наплавочные) материалы для РД. | - выполнения РД простых деталей неответственных конструкций; - выполнение дуговой резки простых деталей. |
| ПК Х.5. Выполнять дуговую резку металла | - владеть техникой дуговой резки металла. | - дуговая резка простых деталей. | - владения техникой дуговой резки металла. |

2. Структура и содержание профессионального модуля

2.1. Трудоемкость освоения модуля

| Наименование составных частей модуля | Объем в часах | В т.ч. в форме практ. подготовки |
| --- | --- | --- |
| Учебные занятия | 84 | 32 |
| Самостоятельная работа |  |  |
| Практика, в т.ч.: | 216 | 216 |
| учебная | 108 | 108 |
| производственная | 108 | 108 |
| Промежуточная аттестация |  |  |
| Всего | 300 | 248 |

2.2. Структура профессионального модуля

| Код ОК, ПК | Наименования разделов профессионального модуля | Всего, час. | В т.ч. в форме практической подготовки | Обучение по МДК, в т.ч.: | Учебные занятия | Самостоятельная работа | Учебная практика | Производственная практика |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| ПК Х.1.- ПК Х.5. ОК 01. – ОК 09. | Раздел 1. Основы технологии сварки | 42 | 16 | 42 | 42 |  |  |  |
|  | Раздел 2. Техника и технология ручной дуговой сварки (наплавки) и резки металлов | 42 | 16 | 42 | 42 |  |  |  |
|  | Учебная практика | 108 | 108 |  |  |  | 108 |  |
|  | Производственная практика | 108 | 108 |  |  |  |  | 108 |
|  | Промежуточная аттестация |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего: | 300 | 248 | 84 | 84 |  | 108 | 108 |

2.3. Примерное содержание профессионального модуля

| Наименование разделов и тем профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная учебная работа обучающихся (если предусмотрены) |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Раздел 1. Основы технологии сварки |  |
| МДК.0Х.01. Основы технологии сварки |  |
| Тема 1.1. Основы технологии сварки | Содержание |
|  | 1. Классификация и сущность основных способов сварки плавлением |
|  | 2. Электрическая сварочная дуга: сущность, технологические особенности, условия устойчивого горения, действие магнитный полей и ферромагнитных масс на дугу |
|  | 3. Сварочные электроды: назначение, классификация, условия хранения. |
|  | 4. Металлургические процессы при сварке плавлением: особенности, формирование и кристаллизация металл шва, зона термического влияния, старение и коррозия металла сварных соединений |
|  | 5.Сварочные напряжения и деформации: классификация, схема образования, меры борьбы с ними |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |
|  | Практическое занятие № 1. Строение сварочной дуги и её технологические свойства |
|  | Практическое занятие № 2. Изучение статистической вольт-амперной характеристики сварочной дуги |
|  | Практическое занятие № 3. Изучение характеристик сварочных материалов |
|  | Практическое занятие № 4. Кристаллизация металла шва и строение сварного соединения |
|  | Практическое занятие № 5. Изображение схемы «Последовательность наложения сварных швов для уменьшения сварочных деформаций». |
| Тема 1.2. Сварочное оборудование для ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом | Содержание |
|  | 1. Общие сведения об источниках питания сварочной дуги: назначение, характеристики и требования к ним, классификация. |
|  | 2. Сварочные трансформаторы: общие сведения, основные типы, выбор трансформаторов для разных способов сварки |
|  | 3. Сварочные выпрямители: общие сведения, основные типы, выбор выпрямителей для разных способов сварки |
|  | 4. Инверторные сварочные выпрямители: общие сведения, технические характеристики |
|  | 5. Многопостовые выпрямители: общие сведения, технические характеристики. |
|  | 6. Сварочные генераторы и преобразователи: общие сведения, технические характеристики |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |
|  | Практическое занятие № 6. Изучение устройства и принципа работы сварочного трансформатора. |
|  | Практическое занятие № 7. Изучение устройства и принципа работы инверторного выпрямителя. |
|  | Практическое занятие № 8. Изучение устройства и принципа работы сварочного генератора |
| Учебная практика раздела 1 Виды работ - Инструктаж по охране труда и техника безопасности при работе с электрооборудованием. - Подготовка, настройка и порядок работы со сварочным оборудованием для ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом - Возбуждение сварочной дуги. - Формирование сварочной ванны в различных пространственных положениях. - Магнитное дутьё при сварке. - Демонстрация видов переноса электродного металла. |  |
| Раздел 2. Техника и технология ручной дуговой сварки (наплавки) и резки металлов |  |
| МДК.0Х.02. Техника и технология ручной дуговой сварки (наплавки) и резки металлов |  |
| Тема 2.1. Технология ручной дуговой сварки покрытыми электродами | Содержание |
|  | 1. Ручная дуговая сварка: область применения; преимущества и недостатки |
|  | 2.Параметры режима ручной дуговой сварки: определение «режим сварки»; основные параметры режима сварки; способы определения параметров режима сварки расчетный, опытный, табличный и графический); влияние параметров режима сварки на геометрические размеры сварного шва |
|  | 3. Технология ручной дуговой сварки: способы зажигания дуги; способы выполнения сварных швов; особенности выполнения швов в различных пространственных положениях |
|  | 4. Сварка углеродистых и легированных сталей: свойства и классификация сталей; группы свариваемости; технология ручной дуговой сварки сталей |
|  | 5. Сварка цветных металлов: алюминия и его сплавов; меди и ее сплавов; никеля и его сплавов. |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |
|  | Практическое занятие № 9. Параметры режима ручной дуговой сварки и выбор режима сварки. |
|  | Практическое занятие № 10. Особенности сварки цветных металлов и их сплавов |
|  | Практическое занятие № 11. Отработка навыков зажигания дуги и поддерживания её горения |
| Тема 2.2. Дуговая наплавка металлов | Содержание |
|  | 1. Общие сведения о наплавке: назначение; сущность наплавки; способы и их характеристика |
|  | 2. Материалы для наплавки: электроды; флюсы; твёрдые сплавы. |
|  | 3. Техника наплавки различных поверхностей: тел вращения и плоских поверхностей |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |
|  | Лабораторная работа 1. Изучение особенностей дуговой наплавки плавящимся электродом |
| Тема 2.3. Дуговая резка металлов | Содержание |
|  | 1. Дуговые способы резки: сущность, назначение и область применения |
|  | 2. Технология ручной дуговой резки плавящимся электродом |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |
|  | Лабораторная работа 2. Изучение особенностей дуговой и воздушно-дуговой резки металлов |
| Учебная практика раздела 2 Виды работ - Организация рабочего места и правила безопасности труда при ручной дуговой сварке, наплавке, резке плавящимся покрытым электродом (РД). - Подготовка под сварку деталей из углеродистых и конструкционных сталей, цветных металлов и их сплавов. - Сборка деталей из углеродистых и конструкционных сталей, цветных металлов и их сплавов с применением приспособлений и их прихватках. - Сварка стыкового соединения пластин толщиной 2-20 мм в нижнем положении сварного шва - Сварка стыкового соединения пластин толщиной 2-20 мм в вертикальном положении сварного шва - Сварка стыкового соединения пластин толщиной 2-20 мм в горизонтальном положении сварного шва - Сварка таврового соединения пластин толщиной 2-20 мм в нижнем положении сварного шва - Сварка таврового соединения пластин толщиной 2-20 мм в вертикальном положении сварного шва - Сварка углового соединения пластин толщиной 2-20 мм в нижнем положении сварного шва - Сварка углового соединения пластин толщиной 2-20 мм в вертикальном положении сварного шва - Сварка углового соединения пластин толщиной 2-20 мм в горизонтальном положении сварного шва - Сварка кольцевых швов труб диаметром 57-114 мм с толщиной стенок 6-8 мм. - Выполнение дуговой резки металла различного профиля. - Выполнение дуговой резки металла различного сечения большой толщины. - Выполнение ручной дуговой наплавки валиков на плоскую поверхность деталей в различных пространственных положениях сварного шва. - Выполнение ручной дуговой наплавки на цилиндрическую поверхность деталей в различных пространственных положениях сварного шва. |  |
| Производственная практика (если предусмотрено рассредоточенное прохождение практики) Виды работ - Организация рабочего места и правила безопасности при ручной дуговой сварке (наплавке, резке) плавящимся покрытым электродом. - Чтение чертежей, схем, маршрутных и технологических карт. - Выполнение подготовки деталей из углеродистых и конструкционных сталей, цветных металлов и их сплавов под сварку. - Выполнение сборки деталей из углеродистых и конструкционных сталей, цветных металлов и их сплавов под сварку на прихватках и с применением сборочных приспособлений. - Сварка стыкового соединения пластин толщиной 2-20 мм в нижнем положении сварного шва - Сварка стыкового соединения пластин толщиной 2-20 мм в вертикальном положении сварного шва - Сварка стыкового соединения пластин толщиной 2-20 мм в горизонтальном положении сварного шва - Сварка таврового соединения пластин толщиной 2-20 мм в нижнем положении сварного шва - Сварка таврового соединения пластин толщиной 2-20 мм в вертикальном положении сварного шва - Сварка углового соединения пластин толщиной 2-20 мм в нижнем положении сварного шва - Сварка углового соединения пластин толщиной 2-20 мм в вертикальном положении сварного шва - Сварка углового соединения пластин толщиной 2-20 мм в горизонтальном положении сварного шва - Выполнение дуговой резки листового металла. - Выполнение дуговой резки металла различного профиля. - Выполнение дуговой резки металла различного сечения большой толщины. - Выполнение ручной дуговой наплавки валиков на плоскую поверхность деталей в различных пространственных положениях сварного шва. - Выполнение ручной дуговой наплавки на цилиндрическую поверхность деталей в различных пространственных положениях сварного шва. |  |
| Промежуточная аттестация |  |
| Всего: 300 ак.ч. |  |

3. Условия реализации профессионального модуля

3.1. Материально-техническое обеспечение

Мастерские «Слесарная», «Сварочная для сварки металлов», оснащенные в соответствии с приложением 3 ПОП.

Оснащенные базы практики (мастерские/зоны по видам работ), оснащенные в соответствии с приложением 3 ПОП.

3.2. Учебно-методическое обеспечение

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы для использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда образовательной организации выбирается не менее одного издания из перечисленных ниже печатных изданий и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом список может быть дополнен новыми изданиями.

3.2.1. Основные печатные издания

- Катаев, Р. Ф.  Технология сварочных работ: теория и технология контактной сварки : учебник для среднего профессионального образования / Р. Ф. Катаев, В. С. Милютин, М. Г. Близник ; под научной редакцией М. П. Шалимова. — Москва : Издательство Юрайт, 2025. — 146 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10927-6. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://www.urait.ru/bcode/566180 (дата обращения: 13.02.2026).

- Дедюх, Р. И.  Технология сварочных работ: сварка плавлением : учебник для среднего профессионального образования / Р. И. Дедюх. — Москва : Издательство Юрайт, 2025. — 169 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-03766-1. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://www.urait.ru/bcode/563413 (дата обращения: 13.02.2026).

3.2.2. Дополнительные источники (при необходимости)

- Иллюстрированное пособие сварщика | Сварка и сварщик (weldering.com)

- Юхин Н.А. Выбор сварочного электрода | Сварка и сварщик (weldering.com)

- Быковский А.Б. Сварочное дело: Учебное пособие /А.Б. Быковский, В.А. Фролов, Б.А. Краснов. – М.: КНОРУС, 2020. – 272 с.

- Овчинников В.В. Ручная дуговая сварка (наплавка, резка) плавящимся покрытым электродом: учебник для использования в образовательном процессе образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования по профессии "Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки))" / В. В. Овчинников. - Москва : Академия, 2018. – 206 с

- Черепахин, А. А.  Технология сварочных работ : учебник для среднего профессионального образования / А. А. Черепахин, В. М. Виноградов, Н. Ф. Шпунькин. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 269 с.

4. Контроль и оценка результатов освоения 
профессионального модуля

| Код ПК, ОК | Критерии оценки результата (показатели освоенности компетенций) | Формы контроля и методы оценки |
| --- | --- | --- |
| ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам | - распознает задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте; - определяет этапы решения задачи; выявляет и осуществляет эффективный поиск информации, необходимой для решения задачи и/или проблемы; - оценивает результат и последствия своих действий (самостоятельно или с помощью наставника). | Опрос, лист наблюдений |
| ОК 02. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности | - определяет задачи для поиска информации; - определяет необходимые источники информации; - планирует процесс поиска; - структурирует получаемую информацию. | Опрос, лист наблюдений |
| ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по правовой и финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях | - определяет актуальность нормативно-правовой документации в профессиональной деятельности; - выстраивает траекторию профессионального развития и самообразования. | Опрос, лист наблюдений |
| ОК 04. Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде; | - осуществляет организацию работы коллектива и команды; - взаимодействует с коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности. | Опрос, лист наблюдений |
| ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста | - грамотно излагает свои мысли и оформляет документы по профессиональной тематике на государственном языке, проявляет толерантность в рабочем коллективе. | Опрос, лист наблюдений |
| ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных российских духовно-нравственных ценностей, в том числе с учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, применять стандарты антикоррупционного поведения | - описывает значимость своей профессии; - умеет применять стандарты антикоррупционного поведения. | Опрос, лист наблюдений |
| ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять знания об изменении климата, принципы бережливого производства, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях | - соблюдает нормы экологической безопасности; - определяет направления ресурсосбережения в рамках профессиональной деятельности по профессии; - осуществлять работу с соблюдением принципов бережливого производства. | Опрос, лист наблюдений |
| ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности | - использует физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. | Опрос, лист наблюдений |
| ОК 09. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках | - понимает общий смысл четко произнесенных высказываний на известные темы (профессиональные и бытовые), понимает тексты на базовые профессиональные темы; - участвует в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы. | Опрос, лист наблюдений |
| ПК Х.1. Проверять работоспособность и исправность сварочного оборудования для ручной дуговой сварки (наплавка, резка) плавящимся покрытым электродом (далее – РД) | - проводит проверку оснащенности сварочного поста ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом; - проводит проверку работоспособности и исправности оборудования поста ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом; - проводит проверку наличия заземления сварочного поста ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом. | Экспертное наблюдение выполнения практических работ, оценка результатов практического обучения |
| ПК Х.2. Настраивать сварочное оборудование для РД | - определяет основные типы, конструктивные элементы и размеры сварных соединений из цветных металлов и сплавов, и обозначение их на чертежах; - называет сварочные материалы для ручной дуговой сварки цветных металлов и сплавов; - объясняет технику и технологию ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом различных деталей из цветных металлов и сплавов; - проводит проверку оснащенности сварочного поста ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом; - проводит проверку работоспособности и исправности оборудования поста ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом; - проводит проверку наличия заземления сварочного поста ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом; - проводит проверку сварочных материалов для ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом; - проводит настройку оборудования ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом для выполнения сварки. | Экспертное наблюдение выполнения практических работ, оценка результатов практического обучения |
| ПК Х.3. Выполнять предварительный, сопутствующий (межслойный) подогрев металла в соответствии с требованиями производственно-технологической документации по сварке | - выполняет предварительный, сопутствующий (межслойный) подогрев металла. | Экспертное наблюдение выполнения практических работ, оценка результатов практического обучения |
| ПК Х.4. Выполнять РД простых деталей неответственных конструкций в нижнем, вертикальном и горизонтальном пространственном положении сварного шва | - определяет основные типы, конструктивные элементы и размеры сварных соединений, выполняемых ручной дуговой сваркой плавящимся покрытым электродом, и обозначение их на чертежах; - перечисляет основные группы и марки материалов, свариваемых ручной дуговой сваркой плавящимся покрытым электродом; - называет сварочные материалы для ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом; - объясняет технику и технологию ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом различных деталей и конструкций в пространственных положениях сварного шва; - выполняет сварку различных деталей из цветных металлов и сплавов во всех пространственных положениях сварного шва. | Экспертное наблюдение выполнения практических работ, оценка результатов практического обучения |
| ПК Х.5. Выполнять дуговую резку металла | - называет сварочные материалы для дуговых резки металлов; - объясняет технику и технологию дуговой резки; - проводит проверку оснащенности сварочного поста дуговой резки; - проводит проверку работоспособности и исправности оборудования поста дуговой резки; - проводит проверку наличия заземления сварочного поста; - проводит проверку сварочных материалов для дуговой резки покрытым электродом; - проводит настройку оборудования дуговой резки покрытым электродом; - владеет техникой дуговой резки металла. | Экспертное наблюдение выполнения практических работ, оценка результатов практического обучения |

ПРИЛОЖЕНИЕ 1.3

к ПОП по профессии 
15.01.05 Сварщик (ручной и частично

механизированной сварки (наплавки)

Примерная рабочая программа профессионального модуля

«ПМн.ХХ ВЫПОЛНЕНИЕ ЧАСТИЧНО МЕХАНИЗИРОВАННОЙ СВАРКИ (НАПЛАВКИ) ПЛАВЛЕНИЕМ»

2026 г.

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

1. Общая характеристика

1.1. Цель и место профессионального модуля «ПМн.ХХ Выполнение частично механизированной сварки (наплавки) плавлением»  в структуре образовательной программы

1.2. Планируемые результаты освоения профессионального модуля

2. Структура и содержание профессионального модуля

2.1. Трудоемкость освоения модуля

2.2. Структура профессионального модуля

2.3. Примерное содержание профессионального модуля

3. Условия реализации профессионального модуля

3.1. Материально-техническое обеспечение

3.2. Учебно-методическое обеспечение

4. Контроль и оценка результатов освоения  профессионального модуля

1. Общая характеристика ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

«ПМн.ХХ ВЫПОЛНЕНИЕ ЧАСТИЧНО МЕХАНИЗИРОВАННОЙ СВАРКИ (НАПЛАВКИ) ПЛАВЛЕНИЕМ»

1.1. Цель и место профессионального модуля в структуре образовательной программы

Цель модуля: освоение вида деятельности «Выполнение частично механизированной сварки (наплавки) плавлением».

Профессиональный модуль включен в обязательную часть образовательной программы по направленностям «Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом-сварщик частично механизированной сварки плавлением», «Сварщик частично механизированной сварки плавлением - сварщик ручной дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе», «Сварщик частично механизированной сварки плавлением - сварщик ручной сварки полимерных материалов», «Сварщик частично механизированной сварки плавлением-сварщик термитной сварки».

1.2. Планируемые результаты освоения профессионального модуля

Результаты освоения профессионального модуля соотносятся с планируемыми результатами освоения образовательной программы, представленными в матрице компетенций выпускника (п. 4.3 ПОП).

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен:

| Код ОК, ПК | Уметь | Знать | Владеть навыками |
| --- | --- | --- | --- |
| ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам | - распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте; - анализировать задачу и/или проблему и выделять её составные части; - определять этапы решения задачи; выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы; - составлять план действия; - определять необходимые ресурсы; - владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах; - реализовывать составленный план; оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно или с помощью наставника). | - актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится работать и жить; - основные источники информации и ресурсы для решения задач и проблем в профессиональном и/или социальном контексте; - алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях; - методы работы в профессиональной и смежных сферах; - структуру плана для решения задач; - порядок оценки результатов решения задач профессиональной деятельности. | - |
| ОК 02. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации, и информационные технологии для выполнения задач | - определять задачи для поиска информации; - определять необходимые источники информации; планировать процесс поиска; - структурировать получаемую информацию; - выделять наиболее значимое в перечне информации; - оценивать практическую значимость результатов поиска; - оформлять результаты поиска, применять средства информационных технологий для решения профессиональных задач; - использовать современное программное обеспечение; - использовать различные цифровые средства для решения профессиональных задач. | - номенклатура информационных источников, применяемых в профессиональной деятельности; - приемы структурирования информации; - формат оформления результатов поиска информации, современные средства и устройства информатизации; - порядок их применения и программное обеспечение в профессиональной деятельности в том числе с использованием цифровых средств. |  |
| ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по правовой и финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях | - определять актуальность нормативно-правовой документации в профессиональной деятельности; - применять современную научную профессиональную терминологию; - определять и выстраивать траектории профессионального развития и самообразования; - выявлять достоинства и недостатки коммерческой идеи; - презентовать идеи открытия собственного дела в профессиональной деятельности; - оформлять бизнес-план; - рассчитывать размеры выплат по процентным ставкам кредитования; - определять инвестиционную привлекательность коммерческих идей в рамках профессиональной деятельности; - презентовать бизнес-идею; - определять источники финансирования. | - содержание актуальной нормативно-правовой документации; - современная научная и профессиональная терминология; - возможные траектории профессионального развития и самообразования; - основы предпринимательской деятельности; - основы финансовой грамотности; - правила разработки бизнес-планов; - порядок выстраивания презентации; - кредитные банковские продукты. | - |
| ОК 04. Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде | - организовывать работу коллектива и команды; - взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности. | - психологические основы деятельности коллектива, психологические особенности личности; - основы проектной деятельности. | - |
| ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста | - Грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по профессиональной тематике на государственном языке, проявлять толерантность в рабочем коллективе. | - особенности социального и культурного контекста; - правила оформления документов и построения устных сообщений. |  |
| ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных российских духовно-нравственных ценностей, в том числе с учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, применять стандарты антикоррупционного поведения | - описывать значимость своей профессии; - применять стандарты антикоррупционного поведения. | - сущность гражданско-патриотической позиции, общечеловеческих ценностей; - значимость профессиональной деятельности по профессии; - стандарты антикоррупционного поведения и последствия его нарушения. | - |
| ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять знания об изменении климата, принципы бережливого производства, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях | - соблюдать нормы экологической безопасности; - определять направления ресурсосбережения в рамках профессиональной деятельности по профессии осуществлять работу с соблюдением принципов бережливого производства; - организовывать профессиональную деятельность с учетом знаний об изменении климатических условий региона. | - правила экологической безопасности при ведении профессиональной деятельности; - основные ресурсы, задействованные в профессиональной деятельности; - пути обеспечения ресурсосбережения; принципы бережливого производства; - основные направления изменения климатических условий региона. | - |
| ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности | - использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей; - применять рациональные приемы двигательных функций в профессиональной деятельности; - пользоваться средствами профилактики перенапряжения, характерными для данной профессии. | - роль физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном развитии человека; - основы здорового образа жизни; - условия профессиональной деятельности и зоны риска физического здоровья для профессии; - средства профилактики перенапряжения. | - |
| ОК 09. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках | - понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные темы (профессиональные и бытовые), понимать тексты на базовые профессиональные темы; участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы; - строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной деятельности; - кратко обосновывать и объяснять свои действия (текущие и планируемые); - писать простые связные сообщения на знакомые или интересующие профессиональные темы. | - правила построения простых и сложных предложений на профессиональные темы; основные общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональная лексика); - лексический минимум, относящийся к описанию предметов, средств и процессов профессиональной деятельности; - особенности произношения; - правила чтения текстов профессиональной направленности. | - |
| ПК Х.1. Настраивать сварочное оборудование для частично механизированной сварки (наплавки) плавлением | - настраивать сварочное оборудование для частично механизированной сварки (наплавки) плавлением. | - основные группы и марки материалов, свариваемых частично механизированной сваркой (наплавкой) плавлением; - сварочные (наплавочные) материалы для частично механизированной сварки (наплавки) плавлением. | - настройки оборудования для частично механизированной сварки (наплавки) плавлением для выполнения сварки. |
| ПК Х.2. Выполнять предварительный, сопутствующий (межслойный) подогрев металла в соответствии с требованиями производственно-технологической документации по сварке | - владеть техникой предварительного, сопутствующего (межслойного) подогрева металла в соответствии с требованиями производственно-технологической документации по сварке. | - выбор режима подогрева и порядок проведения работ по предварительному, сопутствующему (межслойному) подогреву металла; - причины возникновения и меры предупреждения внутренних напряжений и деформаций в свариваемых (наплавляемых) изделиях. | - выполнения предварительного, сопутствующего (межслойного) подогрева металла. |
| ПК Х.3. Выполнять частично механизированную сварку (наплавку) плавлением простых деталей неответственных конструкций в нижнем, вертикальном и горизонтальном пространственном положении сварного шва | - владеть техникой частично механизированной сварки (наплавки) плавлением простых деталей неответственных конструкций в нижнем, вертикальном и горизонтальном пространственном положении сварного шва. | - техника и технология частично механизированной сварки (наплавки) плавлением для сварки простых деталей неответственных конструкций в нижнем, вертикальном и горизонтальном пространственном положении сварного шва. | - выполнения частично механизированную сварку (наплавку) плавлением простых деталей неответственных конструкций. |

2. Структура и содержание профессионального модуля

2.1. Трудоемкость освоения модуля

| Наименование составных частей модуля | Объем в часах | В т.ч. в форме практ. подготовки |
| --- | --- | --- |
| Учебные занятия | 84 | 32 |
| Самостоятельная работа |  |  |
| Практика, в т.ч.: | 216 | 216 |
| учебная | 108 | 108 |
| производственная | 108 | 108 |
| Промежуточная аттестация |  |  |
| Всего | 300 | 248 |

2.2. Структура профессионального модуля

| Код ОК, ПК | Наименования разделов профессионального модуля | Всего, час. | В т.ч. в форме практической подготовки | Обучение по МДК, в т.ч.: | Учебные занятия | Самостоятельная работа | Учебная практика | Производственная практика |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 |
| ПК Х.1.- ПК Х.3. ОК 01.- ОК 09. | Раздел 1. Сварочные материалы и оборудование для частично механизированной сварки (наплавки) плавлением | 42 | 16 | 42 | 42 |  |  |  |
|  | Раздел 2. Техника и технология частично механизированной сварки (наплавки) плавлением | 42 | 16 | 42 | 42 |  |  |  |
|  | Учебная практика | 108 | 108 |  |  |  | 108 |  |
|  | Производственная практика | 108 | 108 |  |  |  |  | 108 |
|  | Промежуточная аттестация |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего: | 300 | 248 | 84 | 84 |  | 108 | 108 |

2.3. Примерное содержание профессионального модуля

| Наименование разделов и тем профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект) |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Раздел 1. Сварочные материалы и оборудование для частично механизированной сварки (наплавки) плавлением |  |
| МДК. 0Х.01. Сварочные материалы и оборудование для частично механизированной сварки (наплавки) плавлением |  |
| Тема 1.1. Оборудование сварочного поста для частично механизированной сварки (наплавки) плавлением | Содержание |
|  | 1. Типовое оборудование сварочного поста для частично механизированной сварки (наплавки) плавлением в защитном газе. Сварочные полуавтоматы, применяемые для частично механизированной сварки (наплавки) плавлением в защитном газе: классификация, устройство и основные узлы, электрические схемы, технические характеристики |
|  | 2. Вспомогательное оборудование и аппаратура для частично механизированной сварки (наплавки) плавлением в защитном газе |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |
|  | Практическое занятие № 1. Оборудование сварочного поста для частично механизированной сварки (наплавки) плавлением в защитном газе |
| Тема 1.2. Сварочные материалы для частично механизированной сварки (наплавки) | Содержание |
|  | 1. Основные группы и марки материалов, свариваемых частично механизированной сваркой (наплавкой) плавлением. |
|  | 2.Сварочные материалы для механизированной сварки (наплавки) плавлением. |
|  | 3. Параметры режима частично механизированной сварки (наплавки) плавлением в защитном газе |
|  | 4. Особенности выбора сварочных материалов для частично механизированной сварки (наплавки) плавлением в защитном газе различных конструкций из углеродистой, конструкционной и легированной стали. |
|  | 5. Особенности выбора сварочных материалов для частично механизированной сварки (наплавки) плавлением в защитном газе различных конструкций из цветных металлов и их сплавов. |
|  | 6. Дефекты сварных швов конструкций из углеродистой, конструкционной и легированной стали, цветных металлов и их сплавов, выполненных частично механизированной сварки (наплавки) плавлением в защитном газе, способы их предупреждения и устранения |
|  | 7. Меры безопасности при проведении частично механизированной сварки (наплавки) плавлением в защитном газе. |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |
|  | Лабораторная работа №1. Основные сварочные материалы для частично механизированной сварки (наплавки) плавлением в защитном газе. |
|  | Практическое занятие № 2. Выбор сварочных материалов для выполнения сварных соединений из конструкционной стали. |
|  | Практическое занятие № 3. Выбор сварочных материалов для выполнения сварных соединений из легированной стали. |
|  | Практическое занятие № 4. Выбор сварочных материалов для выполнения сварных соединений из углеродистой стали. |
|  | Практическое занятие № 5. Выбор сварочных материалов для выполнения сварных соединений из цветных металлов. |
|  | Практическое занятие № 6. Выбор и установка режимов сварки по заданным параметрам. |
|  | Практическое занятие № 7. Определение и выбор способа устранения дефектов сварных соединений. |
| Учебная практика раздела 1 Виды работ - Организация рабочего места и правила безопасности труда при частично механизированной сварки (наплавке) плавлением - Комплектация сварочного поста частично механизированной сварки (наплавки) плавлением - Настройка оборудования для частично механизированной сварки (наплавки) плавлением - Зажигание сварочной дуги - Выбор наиболее подходящего диаметра сварочной проволоки и расхода защитного газа - Подбор режима частично механизированной сварки (наплавки) плавлением углеродистых и конструкционных сталей - Подготовка под сварку деталей из углеродистых и конструкционных сталей |  |
| Раздел 2. Техника и технология частично механизированной сварки (наплавки) плавлением |  |
| МДК. 0Х.02. Техника и технология частично механизированной сварки (наплавки) плавлением |  |
| Тема 2.1. Технология частично механизированной сварки плавлением в защитном газе углеродистых и легированных сталей, цветных металлов и их сплавов | Содержание |
|  | 1. Параметры режима частично механизированной сварки (наплавки) плавлением в защитном газе |
|  | 2. Особенности техники и технологии частично механизированной сварки (наплавки) плавлением в защитном газе различных конструкций из углеродистой, конструкционной и легированной стали |
|  | 3. Особенности техники и технологии частично механизированной сварки (наплавки) плавлением в защитном газе различных конструкций из цветных металлов и их сплавов |
|  | 4. Порядок проведения работ по предварительному, сопутствующему (межслойному) подогреву металла |
|  | 5. Причины возникновения и меры предупреждения внутренних напряжений и деформации в свариваемых изделиях |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |
|  | Практическое занятие № 8. Отработка навыков техники частично механизированной сварки в защитном газе в нижнем положении стыковых швов |
|  | Практическое занятие № 9. Отработка навыков техники частично механизированной сварки в защитном газе в вертикальном положении стыковых швов |
|  | Практическое занятие № 10. Отработка навыков техники частично механизированной сварки в защитном газе в горизонтальном положении стыковых швов |
| Учебная практика раздела 2 Виды работ - Организация рабочего места и правила безопасности труда при частично механизированной сварки (наплавке) плавлением - Подготовка под сварку деталей из углеродистых и конструкционных сталей, цветных металлов и их сплавов. - Сборка деталей из углеродистых и конструкционных сталей, цветных металлов и их сплавов с применением приспособлений и их прихватках. - Сварка стыкового соединения пластин толщиной 2-20 мм в нижнем положении сварного шва - Сварка стыкового соединения пластин толщиной 2-20 мм в вертикальном положении сварного шва - Сварка стыкового соединения пластин толщиной 2-20 мм в горизонтальном положении сварного шва - Сварка таврового соединения пластин толщиной 2-20 мм в нижнем положении сварного шва - Сварка таврового соединения пластин толщиной 2-20 мм в вертикальном положении сварного шва - Сварка углового соединения пластин толщиной 2-20 мм в нижнем положении сварного шва - Сварка углового соединения пластин толщиной 2-20 мм в вертикальном положении сварного шва. - Сварка углового соединения пластин толщиной 2-20 мм в горизонтальном положении сварного шва - Частично механизированная наплавка углеродистых и конструкционных сталей. - Исправление дефектов сварных швов. Выполнение комплексной работы. |  |
| Производственная практика (если предусмотрено рассредоточенное прохождение практики) Виды работ - 1. Организация рабочего места и правила безопасности труда при частично механизированной сварке (наплавке) плавлением в защитных газах. - 2. Чтение чертежей, схем, маршрутных и технологических карт. - Выполнение подготовки деталей из углеродистых и конструкционных сталей под сварку. - Выполнение сборки деталей из углеродистых и конструкционных сталей под сварку на прихватках и с применением сборочных приспособлений. - Выполнение частично механизированной сварки угловых и стыковых швов пластин из углеродистых и конструкционной стали в различных положениях сварного шва. |  |
| Промежуточная аттестация |  |
| Всего 300 ак.ч. |  |

3. Условия реализации профессионального модуля

3.1. Материально-техническое обеспечение

Мастерские «Слесарная», «Сварочная для сварки металлов», оснащенные в соответствии с приложением 3 ПОП.

Оснащенные базы практики (мастерские/зоны по видам работ), оснащенные в соответствии с приложением 3 ПОП.

3.2. Учебно-методическое обеспечение

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы для использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда образовательной организации выбирается не менее одного издания из перечисленных ниже печатных изданий и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом список может быть дополнен новыми изданиями.

3.2.1. Основные печатные издания

- Овчинников В.В. О-35 Частично механизированная сварка (наплавка) плавлением в защитном газе: учебник / В.В. Овчинников. — Москва: КНОРУС, 2022. — 196 с. — (Среднее профессиональное образование).

- Овчинников В.В. Контроль качества сварных соединений: Учебник / В.В. Овчиников. – Москва; Вологда : Инфра-Инженерия, 2022. – 208 с. : ил.,табл..

- Овчинников, В. В. Охрана труда при производстве сварочных работ : учебник / В. В. Овчинников. — Москва, Вологда: Инфра-Инженерия, 2022. — 236 c

- Овчинников В.В. Основы теории сварки и резки металлов: учебник / В.В. Овчиников. – Москва: КНОРУС, 2022. – 242 с. — (Среднее профессиональное образование).

3.2.2. Основные электронные издания

1. Электронный ресурс «Сварка», форма доступа: www.svarka-reska.ruwww.svarka.net www.svarka-reska.ru

2.	Электронный сайт «Сварка и сварщик», форма доступа: www.weldering.com

3.	Электронный сайт: MIG-MAG сварка rus (welding-mag.ru)

3.2.3. Дополнительные источники (при необходимости)

- Михайлицын С.В., Шекшеев М.А. Основы сварочного производства 2-е изд. — Учебник. — Москва; Вологда: Инфра-Инженерия, 2019. — 260 с

- Михайлицын, С. В. Сварочные и наплавочные материалы : учебник / С. В. Михайлицын, И. Н. Зверева, М. А. Шекшеев. — Москва, Вологда : Инфра-Инженерия, 2020. — 228 c.

- Овчинников, В. В. Источники питания для сварки : учебник / В. В. Овчинников. - Москва : Инфра-Инженерия, 2020. - 244 с.

4. Контроль и оценка результатов освоения 
профессионального модуля

| Код ПК, ОК | Критерии оценки результата (показатели освоенности компетенций) | Формы контроля и методы оценки |
| --- | --- | --- |
| ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам | - распознает задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте; - определяет этапы решения задачи; выявляет и осуществляет эффективный поиск информации, необходимой для решения задачи и/или проблемы; - оценивает результат и последствия своих действий (самостоятельно или с помощью наставника). | Опрос, лист наблюдений |
| ОК 02. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности | - определяет задачи для поиска информации; - определяет необходимые источники информации; - планирует процесс поиска; - структурирует получаемую информацию. | Опрос, лист наблюдений |
| ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по правовой и финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях | - определяет актуальность нормативно-правовой документации в профессиональной деятельности; - выстраивает траекторию профессионального развития и самообразования. | Опрос, лист наблюдений |
| ОК 04. Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде; | - осуществляет организацию работы коллектива и команды; - взаимодействует с коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности. | Опрос, лист наблюдений |
| ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста | - грамотно излагает свои мысли и оформляет документы по профессиональной тематике на государственном языке, проявляет толерантность в рабочем коллективе. | Опрос, лист наблюдений |
| ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных российских духовно-нравственных ценностей, в том числе с учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, применять стандарты антикоррупционного поведения | - описывает значимость своей профессии; - умеет применять стандарты антикоррупционного поведения. | Опрос, лист наблюдений |
| ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять знания об изменении климата, принципы бережливого производства, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях | - соблюдает нормы экологической безопасности; - определяет направления ресурсосбережения в рамках профессиональной деятельности по профессии; - осуществлять работу с соблюдением принципов бережливого производства. | Опрос, лист наблюдений |
| ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности | - использует физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. | Опрос, лист наблюдений |
| ОК 09. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках | - понимает общий смысл четко произнесенных высказываний на известные темы (профессиональные и бытовые), понимает тексты на базовые профессиональные темы; - участвует в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы. | Опрос, лист наблюдений |
| ПК Х.1. Настраивать сварочное оборудование для частично механизированной сварки (наплавки) плавлением | - объясняет устройство сварочного и вспомогательного оборудования для частично механизированной сварки плавлением, назначение и условия работы контрольно-измерительных приборов, правила их эксплуатации и область применения. | Экспертное наблюдение выполнения практических работ, оценка результатов практического обучения |
| ПК Х.2. Выполнять предварительный, сопутствующий (межслойный) подогрев металла в соответствии с требованиями производственно-технологической документации по сварке | - излагает этапы проведения предварительного и сопутствующего (межслойного) подогрева металла; - объясняет причины возникновения и меры предупреждения внутренних напряжений и деформаций в свариваемых изделиях. | Экспертное наблюдение выполнения практических работ, оценка результатов практического обучения |
| ПК Х.3. Выполнять частично механизированную сварку (наплавку) плавлением простых деталей неответственных конструкций в нижнем, вертикальном и горизонтальном пространственном положении сварного шва | - перечисляет основные группы и марки материалов, свариваемых частично механизированной сваркой плавлением; - осуществляет подбор сварочных материалов для частично механизированной сварки плавлением; - выполняет технологию частично механизированной сварки сталей во всех пространственных положениях сварного шва; - объясняет причины возникновения и меры предупреждения внутренних напряжений и деформаций в свариваемых изделиях; - анализирует причины возникновение дефектов сварных швов при частично механизированной сварке сталей, и устраняет их; - осуществляет подбор наплавочных материалов для частично механизированной наплавки плавлением; - объясняет этапы подготовки и проверки сварочных материалов для частично механизированной наплавки в защитном газе; - выполняет частично механизированную наплавку в защитном газе различных деталей; - объясняет причины возникновения и меры предупреждения внутренних напряжений и деформаций в наплавляемых изделиях. | Экспертное наблюдение выполнения практических работ, оценка результатов практического обучения |

ПРИЛОЖЕНИЕ 1.4

к ПОП по профессии 
15.01.05 Сварщик (ручной и частично

механизированной сварки (наплавки)

Примерная рабочая программа профессионального модуля

«ПМн.ХХ ВЫПОЛНЕНИЕ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ (НАПЛАВКИ) НЕПЛАВЯЩИМСЯ ЭЛЕКТРОДОМ В ЗАЩИТНОМ ГАЗЕ»

2026 г.

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

1. Общая характеристика

1.1. Цель и место профессионального модуля ««ПМн.ХХ Выполнение ручной дуговой сварки (наплавки) неплавящимся электродом в защитном газе» в структуре образовательной программы

1.2. Планируемые результаты освоения профессионального модуля

2. Структура и содержание профессионального модуля

2.1. Трудоемкость освоения модуля

2.2. Структура профессионального модуля

2.3. Примерное содержание профессионального модуля

3. Условия реализации профессионального модуля

3.1. Материально-техническое обеспечение

3.2. Учебно-методическое обеспечение

4. Контроль и оценка результатов освоения  профессионального модуля

1. Общая характеристика ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

«ПМн.ХХ ВЫПОЛНЕНИЕ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ (НАПЛАВКИ) НЕПЛАВЯЩИМСЯ ЭЛЕКТРОДОМ В ЗАЩИТНОМ ГАЗЕ»

1.1. Цель и место профессионального модуля в структуре образовательной программы

Цель модуля: освоение вида деятельности «Выполнение ручной дуговой сварки (наплавки) неплавящимся электродом в защитном газе».

Профессиональный модуль включен в обязательную часть образовательной программы по направленности «Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом-сварщик ручной дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе», «Сварщик частично механизированной сварки плавлением-сварщик ручной дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе», «Сварщик ручной дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе-сварщик ручной сварки полимерных материалов», «Сварщик ручной дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе-сварщик термитной сварки».

1.2. Планируемые результаты освоения профессионального модуля

Результаты освоения профессионального модуля соотносятся с планируемыми результатами освоения образовательной программы, представленными в матрице компетенций выпускника (п. 4.3 ПОП).

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен:

| Код ОК, ПК | Уметь | Знать | Владеть навыками |
| --- | --- | --- | --- |
| ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам | - распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте; - анализировать задачу и/или проблему и выделять её составные части; - определять этапы решения задачи; выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы; - составлять план действия; - определять необходимые ресурсы; - владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах; - реализовывать составленный план; оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно или с помощью наставника). | - актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится работать и жить; - основные источники информации и ресурсы для решения задач и проблем в профессиональном и/или социальном контексте; - алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях; - методы работы в профессиональной и смежных сферах; - структуру плана для решения задач; - порядок оценки результатов решения задач профессиональной деятельности. | - |
| ОК 02. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации, и информационные технологии для выполнения задач | - определять задачи для поиска информации; - определять необходимые источники информации; планировать процесс поиска; - структурировать получаемую информацию; - выделять наиболее значимое в перечне информации; - оценивать практическую значимость результатов поиска; - оформлять результаты поиска, применять средства информационных технологий для решения профессиональных задач; - использовать современное программное обеспечение; - использовать различные цифровые средства для решения профессиональных задач. | - номенклатура информационных источников, применяемых в профессиональной деятельности; - приемы структурирования информации; - формат оформления результатов поиска информации, современные средства и устройства информатизации; - порядок их применения и программное обеспечение в профессиональной деятельности в том числе с использованием цифровых средств. | - |
| ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по правовой и финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях | - определять актуальность нормативно-правовой документации в профессиональной деятельности; - применять современную научную профессиональную терминологию; - определять и выстраивать траектории профессионального развития и самообразования; - выявлять достоинства и недостатки коммерческой идеи; - презентовать идеи открытия собственного дела в профессиональной деятельности; - оформлять бизнес-план; - рассчитывать размеры выплат по процентным ставкам кредитования; - определять инвестиционную привлекательность коммерческих идей в рамках профессиональной деятельности; - презентовать бизнес-идею; - определять источники финансирования. | - содержание актуальной нормативно-правовой документации; - современная научная и профессиональная терминология; - возможные траектории профессионального развития и самообразования; - основы предпринимательской деятельности; - основы финансовой грамотности; - правила разработки бизнес-планов; - порядок выстраивания презентации; - кредитные банковские продукты. | - |
| ОК 04. Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде | - организовывать работу коллектива и команды; - взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности. | - психологические основы деятельности коллектива, психологические особенности личности; - основы проектной деятельности. | - |
| ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста | - Грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по профессиональной тематике на государственном языке, проявлять толерантность в рабочем коллективе. | - особенности социального и культурного контекста; - правила оформления документов и построения устных сообщений. | - |
| ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных российских духовно-нравственных ценностей, в том числе с учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, применять стандарты антикоррупционного поведения | - описывать значимость своей профессии; - применять стандарты антикоррупционного поведения. | - сущность гражданско-патриотической позиции, общечеловеческих ценностей; - значимость профессиональной деятельности по профессии; - стандарты антикоррупционного поведения и последствия его нарушения. | - |
| ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять знания об изменении климата, принципы бережливого производства, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях | - соблюдать нормы экологической безопасности; - определять направления ресурсосбережения в рамках профессиональной деятельности по профессии осуществлять работу с соблюдением принципов бережливого производства; - организовывать профессиональную деятельность с учетом знаний об изменении климатических условий региона. | - правила экологической безопасности при ведении профессиональной деятельности; - основные ресурсы, задействованные в профессиональной деятельности; - пути обеспечения ресурсосбережения; принципы бережливого производства; - основные направления изменения климатических условий региона. | - |
| ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности | - использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей; - применять рациональные приемы двигательных функций в профессиональной деятельности; - пользоваться средствами профилактики перенапряжения, характерными для данной профессии. | - роль физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном развитии человека; - основы здорового образа жизни; - условия профессиональной деятельности и зоны риска физического здоровья для профессии; - средства профилактики перенапряжения. | - |
| ОК 09. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках | - понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные темы (профессиональные и бытовые), понимать тексты на базовые профессиональные темы; участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы; - строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной деятельности; - кратко обосновывать и объяснять свои действия (текущие и планируемые); - писать простые связные сообщения на знакомые или интересующие профессиональные темы. | - правила построения простых и сложных предложений на профессиональные темы; основные общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональная лексика); - лексический минимум, относящийся к описанию предметов, средств и процессов профессиональной деятельности; - особенности произношения; - правила чтения текстов профессиональной направленности. | - |
| ПК Х.1. Проверять работоспособность и исправность оборудования для ручной дуговой сварки (наплавка) неплавящимся электродом в защитном газе (далее – РАД) | - проверять работоспособность и исправность оборудования для РАД. | - устройство сварочного и вспомогательного оборудования для РАД, назначение и условия работы контрольно-измерительных приборов, правила их эксплуатации и область применения; - основные типы и устройства для возбуждения и стабилизации сварочной дуги (сварочные осцилляторы); - правила эксплуатации газовых баллонов. | - проверки оснащенности сварочного поста РАД; - проверки работоспособности и исправности оборудования поста РАД; - проверки наличия заземления сварочного поста РАД. |
| ПК Х.2. Настраивать сварочное оборудование для РАД | - настраивать сварочное оборудование для РАД. | - основные группы и марки материалов, свариваемых РАД; - сварочные (наплавочные) материалы для РАД; | -настройки оборудования РАД для выполнения сварки; |
| ПК Х.3. Выполнять предварительный, сопутствующий (межслойный) подогрев металла в соответствии с требованиями производственно-технологической документации по сварке | - владеть техникой предварительного, сопутствующего (межслойного) подогрева металла в соответствии с требованиями производственно-технологической документации по сварке. | - режимы подогрева и порядок проведения работ по предварительному, сопутствующему (межслойному) подогреву металла; - причины возникновения и меры предупреждения внутренних напряжений и деформаций в свариваемых (наплавляемых) изделиях. | - владения техникой предварительного, сопутствующего (межслойного) подогрева металла в соответствии с требованиями производственно-технологической документации по сварке. |
| ПК Х.4. Выполнять РАД простых деталей неответственных конструкций в нижнем, вертикальном и горизонтальном пространственном положении сварного шва | - владеть техникой РАД простых деталей неответственных конструкций в нижнем, вертикальном и горизонтальном пространственном положении сварного шва. | - основные типы, конструктивные элементы и размеры сварных соединений, выполняемых РАД, и обозначение их на чертежах; - основные группы и марки материалов, свариваемых РАД; - сварочные (наплавочные) материалы для РАД; - техника и технология РАД для сварки простых деталей неответственных конструкций в нижнем, вертикальном и горизонтальном пространственном положении сварного шва; - причины возникновения дефектов сварных швов, способы их предупреждения и исправления. | - выполнения РАД простых деталей неответственных конструкций. |

2. Структура и содержание профессионального модуля

2.1. Трудоемкость освоения модуля

| Наименование составных частей модуля | Объем в часах | В т.ч. в форме практ. подготовки |
| --- | --- | --- |
| Учебные занятия | 84 | 32 |
| Самостоятельная работа |  |  |
| Практика, в т.ч.: | 216 | 216 |
| учебная | 108 | 108 |
| производственная | 108 | 108 |
| Промежуточная аттестация |  |  |
| Всего | 300 | 248 |

2.2. Структура профессионального модуля

| Код ОК, ПК | Наименования разделов профессионального модуля | Всего, час. | В т.ч. в форме практической подготовки | Обучение по МДК, в т.ч.: | Учебные занятия | Самостоятельная работа | Учебная практика | Производственная практика |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| ПК Х.1.- ПК Х.4. ОК 01.- ОК 09. | Раздел 1. Основное и вспомогательное оборудование применяемое для сварки неплавящимся электродом в защитном газе | 42 | 16 | 42 | 42 |  |  |  |
|  | Раздел 2. Технология ручной дуговой сварки (наплавки) неплавящимся электродом в защитном газе | 42 | 16 | 42 | 42 |  |  |  |
|  | Учебная практика | 108 | 108 |  |  |  | 108 |  |
|  | Производственная практика | 108 | 108 |  |  |  |  | 108 |
|  | Промежуточная аттестация |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего: | 300 | 248 | 84 | 84 |  | 108 | 108 |

2.3. Примерное содержание профессионального модуля

| Наименование разделов и тем профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная учебная работа обучающихся (если предусмотрены) |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Раздел 1. Основное и вспомогательное оборудование применяемое для сварки неплавящимся электродом в защитном газе |  |
| МДК.0Х.01. Основное и вспомогательное оборудование применяемое для сварки неплавящимся электродом в защитном газе |  |
| Тема 1.1. Оборудование сварочного поста для ручной дуговой сварки (наплавки) неплавящимся электродом в защитном газе | Содержание |
|  | - Источники питания для ручной дуговой сварки (наплавки) неплавящимся электродом в защитном газе |
|  | - Вспомогательное оборудование и аппаратура для ручной дуговой сварки (наплавки) неплавящимся электродом в защитном газе |
|  | - Инструменты и принадлежности сварщика для выполнения РАД. Типовое оборудование сварочного поста для РАД |
|  | - Источники питания, применяемые для РАД, их назначение и классификация. Основные требования к источникам питания для РАД. Сварочные трансформаторы, сварочные выпрямители и генераторы, универсальные источники питания, инверторные и импульсные источники питания. Принцип работы и технические характеристики |
|  | - Вспомогательное оборудование и аппаратура для ручной дуговой сварки (наплавки) неплавящимся электродом в защитном газе |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |
|  | Практическое занятие № 1. Источники питания для ручной аргонодуговой сварки |
|  | Практическое занятие № 2. Горелки для ручной аргонодуговой сварки |
|  | Практическое занятие № 3. Осцилляторы для ручной аргонодуговой сварки |
|  | Практическое занятие № 4 Выбор источники питания под выполняемые работы. |
|  | Практическое занятие № 5 Выбор основного и вспомогательного инструмента |
|  | Практическое занятие № 6 Настройка сварочного оборудования по заданным параметрам. |
| Раздел 2. Технология ручной дуговой сварки (наплавки) неплавящимся электродом в защитном газе |  |
| МДК.0Х.02. Технология ручной дуговой сварки (наплавки) неплавящимся электродом в защитном газе |  |
| Тема 2.1. Технология ручной дуговой сварки конструкционных материалов | Содержание |
|  | 1. Сварка сталей |
|  | 2. Сварка чугуна |
|  | 3. Сварка алюминия и его сплавов |
|  | 4. Сварка магниевых сплавов |
|  | 5. Сварка титана и его сплавов |
|  | 6. Сварка меди и ее сплавов |
|  | 7. Сварка никеля и его сплавов |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |
|  | Практическое занятие № 7. Сварка углеродистых и низкоуглеродистых, низколегированных конструкционных сталей |
|  | Практическое занятие № 8. Сварка высоколегированных сталей |
|  | Практическое занятие № 9. Сварка алюминиевых сплавов неплавящимся электродом в среде защитного газа. |
|  | Практическое занятие № 10. Сварка титана и его сплавов неплавящимся электродом в среде защитного газа. |
|  | Практическое занятие № 11. Сварка никеля и его сплавов в среде защитных газов |
| Тема 2.2. Техника и технология ручной дуговой сварки (наплавки) неплавящимся электродом в защитном газе углеродистых и легированных сталей, цветных металлов и их сплавов | Содержание |
|  | 1. Основные и сварочные материалы для ручной дуговой сварки (наплавки) неплавящимся электродом в защитном газе углеродистых и легированных сталей, цветных металлов и их сплавов |
|  | 2. Техника и технология ручной дуговой сварки (наплавки) неплавящимся электродом в защитном газе углеродистых и легированных сталей, цветных металлов и их сплавов |
|  | 3. Техника безопасности и охрана труда при проведении ручной дуговой сварки (наплавки) неплавящимся электродом в защитном газе |
|  | 4. Группы и марки основных материалов, свариваемых РАД |
|  | 5. Виды сварочных материалов, применяемых для РАД углеродистых и легированных сталей, цветных металлов и их сплавов: сварочная проволока сплошного сечения стальная, из цветных металлов и их сплавов, газы инертные защитные, вольфрамовые электроды неплавящиеся. Классификация, марки |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |
|  | Практическое занятие № 12. Группы и марки основных материалов, свариваемых РАД |
|  | Практическое занятие № 13. Сварочные материалы, применяемые для ручной дуговой сварки (наплавки) неплавящимся электродом в защитном газе |
|  | Практическое занятие № 14. Дефекты сварных швов конструкций из углеродистой, конструкционной и легированной стали, цветных металлов и их сплавов, выполненных РАД, их предупреждение и исправление |
| - Учебная практика раздела 2 - Виды работ - Организация рабочего места и правила безопасности труда при ручной дуговой сварке (наплавке) неплавящимся электродом в защитном газе. Комплектация сварочного поста РАД. - Присоединение сварочных проводов к источнику питания постоянного тока и свариваемому изделию для сварки на прямой и обратной полярности. - Зажигание сварочной дуги контактным и бесконтактным способом. - Заточка вольфрамового электрода. - Подбор диаметров вольфрамовых электродов, газовых сопл, присадочных прутков, соответствующих различной толщине основного металла. - Подбор режимов РАД углеродистых и конструкционных сталей, цветных металлов и их сплавов: регулирование величины сварочного тока, определение расхода защитного газа. - Подготовка под сварку деталей из углеродистых и конструкционных сталей, цветных металлов и их сплавов. - Подготовка под сварку деталей из легированных сталей. - Подбор режимов РАД легированных сталей: регулирование величины сварочного тока, определение расхода защитного газа. - Сборка деталей из углеродистых и конструкционных сталей, цветных металлов и их сплавов с применением приспособлений и на прихватках. - Сборка деталей из легированной стали с применением приспособлений и на прихватках. - Выполнение РАД угловых швов пластин из углеродистой и конструкционной стали в различных положениях сварного шва. - Выполнение РАД кольцевых швов труб из углеродистой и конструкционной стали в различных положениях сварного шва. - Выполнение РАД стыковых и угловых швов пластин толщиной 1,5-10 мм из легированной нержавеющей стали, алюминия и его сплавов в горизонтальном. вертикальном и потолочном положениях. - Выполнение РАД кольцевых швов труб диаметром 25 – 250 мм, с толщиной стенок 1,6 – 6 мм с поддувом корня шва из легированной нержавеющей стали в горизонтальном и вертикальном положении. - Выполнение РАД кольцевых швов труб диаметром 25 – 250 мм, с толщиной стенок 1,6 – 6 мм с поддувом корня шва из легированной нержавеющей стали в наклонном положении под углом 45°. - Выполнение РАД кольцевых швов труб диаметром 25 – 250 мм, с толщиной стенок 1,6 – 6 мм из алюминия и его сплавов в горизонтальном и вертикальном положении. - Выполнение РАД кольцевых швов труб диаметром 25 – 250 мм, с толщиной стенок 1,6 – 6 мм из алюминия и его сплавов в наклонном положении под углом 45°. |  |
| Производственная практика (если предусмотрено рассредоточенное прохождение практики) Виды работ - Безопасность труда и пожарная безопасность в условиях предприятия. - Знакомство с оборудованием предприятия - Подготовка оборудования к работе. - Источники питания для аппаратов аргонодуговой сваркой. - Основное и вспомогательное оборудование для механизации и автоматизации сварочных работ. - Промышленное оборудование сварки неплавящимся электродом в защитном газе. - Виды и марки сварочных материалов для сварки конструкций с использованием различных технологий и в различных пространственных положениях. - Защитные газы. - Технология изготовления сварных конструкций ручной дуговой сваркой неплавящимся электродом в защитном газе в различных пространственных положениях. - Технология сварки тонколистовых конструкций и типовых делателей - Технология сварки ответственных конструкций. - Технология сварки сложных ответственных деталей - Технология сварки высокоуглеродистого металла (чугуна) - Сварка несложных узлов - Аргонодуговая сварка прямолинейных контуров - Аргонодуговая сварка сложных сечений и контуров. - Сварка угловых и тавровых соединений. - Технология сварки типовых деталей. |  |
| Промежуточная аттестация |  |
| Всего 300 ак.ч. |  |

3. Условия реализации профессионального модуля

3.1. Материально-техническое обеспечение

Лаборатория «Электротехники и сварочного оборудования», оснащенная в соответствии с приложением 3 ПОП.

Мастерские «Слесарная», «Сварочная для сварки металлов», оснащенные в соответствии с приложением 3 ПОП.

Оснащенные базы практики (мастерские/зоны по видам работ), оснащенные в соответствии с приложением 3 ПОП.

3.2. Учебно-методическое обеспечение

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы для использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда образовательной организации выбирается не менее одного издания из перечисленных ниже печатных изданий и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом список может быть дополнен новыми изданиями.

3.2.1. Основные печатные издания

- Овчинников, В.В.  Газовая сварка (наплавка): учебник для среднего профессионального образования / В.В. Овчинников. — 4-е изд. — Москва: Издательский дом «Академия», 2021. — 256 с. — ISBN 978-5-4468-9933-3

3.2.2. Дополнительные источники (при необходимости)

1. Гуреева, М. А.  Металловедение сварки алюминиевых сплавов : учебное пособие для среднего профессионального образования / М. А. Гуреева, В. В. Овчинников, В. И. Рязанцев. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 243 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-11484-3

2. Чеботарёв, М. И. Сварочное дело: газовая сварка и резка металла : учебное пособие / М. И. Чеботарёв, В. Л. Лихачёв, Б. Ф. Тарасенко. — Вологда : Инфра-Инженерия, 2020. — 200 с. — ISBN 978-5-9729-0397-9

4. Контроль и оценка результатов освоения 
профессионального модуля

| Код ПК, ОК | Критерии оценки результата (показатели освоенности компетенций) | Формы контроля и методы оценки |
| --- | --- | --- |
| ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам | - распознает задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте; - определяет этапы решения задачи; выявляет и осуществляет эффективный поиск информации, необходимой для решения задачи и/или проблемы; - оценивает результат и последствия своих действий (самостоятельно или с помощью наставника). | Опрос, лист наблюдений |
| ОК 02. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности | - определяет задачи для поиска информации; - определяет необходимые источники информации; - планирует процесс поиска; - структурирует получаемую информацию. | Опрос, лист наблюдений |
| ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по правовой и финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях | - определяет актуальность нормативно-правовой документации в профессиональной деятельности; - выстраивает траекторию профессионального развития и самообразования. | Опрос, лист наблюдений |
| ОК 04. Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде; | - осуществляет организацию работы коллектива и команды; - взаимодействует с коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности. | Опрос, лист наблюдений |
| ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста | - грамотно излагает свои мысли и оформляет документы по профессиональной тематике на государственном языке, проявляет толерантность в рабочем коллективе. | Опрос, лист наблюдений |
| ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных российских духовно-нравственных ценностей, в том числе с учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, применять стандарты антикоррупционного поведения | - описывает значимость своей профессии; - умеет применять стандарты антикоррупционного поведения. | Опрос, лист наблюдений |
| ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять знания об изменении климата, принципы бережливого производства, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях | - соблюдает нормы экологической безопасности; - определяет направления ресурсосбережения в рамках профессиональной деятельности по профессии; - осуществлять работу с соблюдением принципов бережливого производства. | Опрос, лист наблюдений |
| ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности | - использует физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. | Опрос, лист наблюдений |
| ОК 09. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках | - понимает общий смысл четко произнесенных высказываний на известные темы (профессиональные и бытовые), понимает тексты на базовые профессиональные темы; - участвует в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы. | Опрос, лист наблюдений |
| ПК Х.1. Проверять работоспособность и исправность оборудования для ручной дуговой сварки (наплавка) неплавящимся электродом в защитном газе (далее – РАД) | - проводит проверку оснащенности сварочного поста ручной дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе; - проводит проверку работоспособности и исправности оборудования поста дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе; - проводит проверку наличия заземления сварочного поста сварки неплавящимся электродом в защитном газе. | Экспертное наблюдение выполнения практических работ, оценка результатов практического обучения |
| ПК Х.2. Настраивать сварочное оборудование для РАД | - проводит настройку оборудования дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе для выполнения сварки. | Экспертное наблюдение выполнения практических работ, оценка результатов практического обучения |
| ПК Х.3. Выполнять предварительный, сопутствующий (межслойный) подогрев металла в соответствии с требованиями производственно-технологической документации по сварке | - выполняет предварительный, сопутствующий (межслойный) подогрев металла. | Экспертное наблюдение выполнения практических работ, оценка результатов практического обучения |
| ПК Х.4. Выполнять РАД простых деталей неответственных конструкций в нижнем, вертикальном и горизонтальном пространственном положении сварного шва | - определяет основные типы, конструктивные элементы и размеры сварных соединений, выполняемых дуговой сваркой неплавящимся электродом в защитном газе и обозначение их на чертежах; - перечисляет основные группы и марки материалов, свариваемых дуговой сваркой неплавящимся электродом в защитном газе; - называет сварочные материалы для дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе; - объясняет технику и технологию дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе различных деталей и конструкций в пространственных положениях сварного шва; - выполняет сварку различных деталей из цветных металлов и сплавов во всех пространственных положениях сварного шва. | Экспертное наблюдение выполнения практических работ, оценка результатов практического обучения |

ПРИЛОЖЕНИЕ 1.5

к ПОП по профессии 
15.01.05 Сварщик (ручной и частично

механизированной сварки (наплавки)

Примерная рабочая программа профессионального модуля

«ПМн.ХХ ВЫПОЛНЕНИЕ СВАРКИ РУЧНЫМ СПОСОБОМ С ВНЕШНИМ ИСТОЧНИКОМ НАГРЕВА И ЭКСТРУЗИОННОЙ СВАРКИ РАЗЛИЧНЫХ ДЕТАЛЕЙ ИЗ ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ»

2026 г.

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

1. Общая характеристика

1.1. Цель и место профессионального модуля ««ПМн.ХХ Выполнение сварки ручным способом с внешним источником нагрева и экструзионной сварки различных деталей из полимерных материалов»  в структуре образовательной программы

1.2. Планируемые результаты освоения профессионального модуля

2. Структура и содержание профессионального модуля

2.1. Трудоемкость освоения модуля

2.2. Структура профессионального модуля

2.3. Примерное содержание профессионального модуля

3. Условия реализации профессионального модуля

3.1. Материально-техническое обеспечение

3.2. Учебно-методическое обеспечение

4. Контроль и оценка результатов освоения  профессионального модуля

1. Общая характеристика ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

«ПМн.ХХ ВЫПОЛНЕНИЕ СВАРКИ РУЧНЫМ СПОСОБОМ С ВНЕШНИМ ИСТОЧНИКОМ НАГРЕВА И ЭКСТРУЗИОННОЙ СВАРКИ РАЗЛИЧНЫХ ДЕТАЛЕЙ ИЗ ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ»

1.1. Цель и место профессионального модуля в структуре образовательной программы

Цель модуля: освоение вида деятельности «Выполнение сварки ручным способом с внешним источником нагрева и экструзионной сварки различных деталей из полимерных материалов».

Профессиональный модуль включен в обязательную часть образовательной программы по направленности «Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом-сварщик ручной сварки полимерных материалов», «Сварщик частично механизированной сварки плавлением-сварщик ручной сварки полимерных материалов», «Сварщик ручной дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе-сварщик ручной сварки полимерных материалов», «Сварщик ручной сварки полимерных материалов-сварщик термитной сварки».

1.2. Планируемые результаты освоения профессионального модуля

Результаты освоения профессионального модуля соотносятся с планируемыми результатами освоения образовательной программы, представленными в матрице компетенций выпускника (п. 4.3 ПОП).

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен:

| Код ОК, ПК | Уметь | Знать | Владеть навыками |
| --- | --- | --- | --- |
| ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам | - распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте; - анализировать задачу и/или проблему и выделять её составные части; - определять этапы решения задачи; выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы; - составлять план действия; - определять необходимые ресурсы; - владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах; - реализовывать составленный план; оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно или с помощью наставника). | - актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится работать и жить; - основные источники информации и ресурсы для решения задач и проблем в профессиональном и/или социальном контексте; - алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях; - методы работы в профессиональной и смежных сферах; - структуру плана для решения задач; - порядок оценки результатов решения задач профессиональной деятельности. | - |
| ОК 02. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации, и информационные технологии для выполнения задач | - определять задачи для поиска информации; - определять необходимые источники информации; планировать процесс поиска; - структурировать получаемую информацию; - выделять наиболее значимое в перечне информации; - оценивать практическую значимость результатов поиска; - оформлять результаты поиска, применять средства информационных технологий для решения профессиональных задач; - использовать современное программное обеспечение; - использовать различные цифровые средства для решения профессиональных задач. | - номенклатура информационных источников, применяемых в профессиональной деятельности; - приемы структурирования информации; - формат оформления результатов поиска информации, современные средства и устройства информатизации; - порядок их применения и программное обеспечение в профессиональной деятельности в том числе с использованием цифровых средств. | - |
| ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по правовой и финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях | - определять актуальность нормативно-правовой документации в профессиональной деятельности; - применять современную научную профессиональную терминологию; - определять и выстраивать траектории профессионального развития и самообразования; - выявлять достоинства и недостатки коммерческой идеи; - презентовать идеи открытия собственного дела в профессиональной деятельности; - оформлять бизнес-план; - рассчитывать размеры выплат по процентным ставкам кредитования; - определять инвестиционную привлекательность коммерческих идей в рамках профессиональной деятельности; - презентовать бизнес-идею; - определять источники финансирования. | - содержание актуальной нормативно-правовой документации; - современная научная и профессиональная терминология; - возможные траектории профессионального развития и самообразования; - основы предпринимательской деятельности; - основы финансовой грамотности; - правила разработки бизнес-планов; - порядок выстраивания презентации; - кредитные банковские продукты. | - |
| ОК 04. Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде | - организовывать работу коллектива и команды; - взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности. | - психологические основы деятельности коллектива, психологические особенности личности; - основы проектной деятельности. | - |
| ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста | - Грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по профессиональной тематике на государственном языке, проявлять толерантность в рабочем коллективе. | - особенности социального и культурного контекста; - правила оформления документов и построения устных сообщений. | - |
| ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных российских духовно-нравственных ценностей, в том числе с учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, применять стандарты антикоррупционного поведения | - описывать значимость своей профессии; - применять стандарты антикоррупционного поведения. | - сущность гражданско-патриотической позиции, общечеловеческих ценностей; - значимость профессиональной деятельности по профессии; - стандарты антикоррупционного поведения и последствия его нарушения. | - |
| ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять знания об изменении климата, принципы бережливого производства, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях | - соблюдать нормы экологической безопасности; - определять направления ресурсосбережения в рамках профессиональной деятельности по профессии осуществлять работу с соблюдением принципов бережливого производства; - организовывать профессиональную деятельность с учетом знаний об изменении климатических условий региона. | - правила экологической безопасности при ведении профессиональной деятельности; - основные ресурсы, задействованные в профессиональной деятельности; - пути обеспечения ресурсосбережения; принципы бережливого производства; - основные направления изменения климатических условий региона. | - |
| ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности | - использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей; - применять рациональные приемы двигательных функций в профессиональной деятельности; - пользоваться средствами профилактики перенапряжения, характерными для данной профессии. | - роль физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном развитии человека; - основы здорового образа жизни; - условия профессиональной деятельности и зоны риска физического здоровья для профессии; - средства профилактики перенапряжения. | - |
| ОК 09. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках | - понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные темы (профессиональные и бытовые), понимать тексты на базовые профессиональные темы; участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы; - строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной деятельности; - кратко обосновывать и объяснять свои действия (текущие и планируемые); - писать простые связные сообщения на знакомые или интересующие профессиональные темы. | - правила построения простых и сложных предложений на профессиональные темы; основные общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональная лексика); - лексический минимум, относящийся к описанию предметов, средств и процессов профессиональной деятельности; - особенности произношения; - правила чтения текстов профессиональной направленности. | - |
| ПК Х.1. Подготавливать и проверять применяемые для сварки ручным способом с внешним источником нагрева (сварка нагретым газом) (далее – НГ), сварка нагретым инструментом (далее – НИ), экструзионная сварка (далее – Э) материалы (газ-теплоноситель, присадочные прутки, пленки, листы, полимерные трубы и стыковочные элементы (муфты, тройники и т.д.) | подготавливать и проверять применяемые для НГ, НИ, Э материалы (газ-теплоноситель, присадочные прутки, пленки, листы, полимерные трубы и стыковочные элементы (муфты, тройники и т.д.). | - основные группы и марки материалов, свариваемых НГ, НИ и Э; - сварочные материалы для НГ, НИ и Э; - основные свойства применяемых газов-теплоносителей, способ их нагрева и правила техники безопасности при их применении; - способы и основные правила механической подготовки деталей для сварки НГ, НИ и Э. | - подготовки и проверки применяемых для НГ, НИ, Э материалов (газ- теплоноситель, присадочные прутки, пленки, листы, полимерные трубы и стыковочные элементы (муфты, тройники и т.д.); - выполнения механической подготовки деталей, свариваемых НГ, НИ, Э. |
| ПК Х.2. Проверять работоспособность и исправность оборудования для НГ, НИ и Э | - проверять работоспособность и исправность. оборудования для НГ, НИ и Э. | - устройство сварочного и вспомогательного оборудования для сварки НГ, НИ и Э, назначение и условия работы контрольно-измерительных приборов, правила их эксплуатации и область применения. | - проверки оснащенности сварочного поста для НГ, НИ, Э; - проверки работоспособности и исправности оборудования для сварки НГ, НИ, Э; - проверки наличия заземления оборудования для НГ, НИ, Э. |
| ПК Х.3. Настраивать сварочное оборудование для НГ, НИ и Э | - настраивать сварочное оборудование для НГ, НИ и Э. | - основные группы и марки материалов, свариваемых НГ, НИ и Э; - сварочные материалы для НГ, НИ и Э; - основные свойства применяемых газов-теплоносителей, способ их нагрева и правила техники безопасности при их применении; - устройство сварочного и вспомогательного оборудования для сварки НГ, НИ и Э; - назначение и условия работы контрольно-измерительных приборов, правила их эксплуатации и область применения. | - настройки оборудования для выполнения НГ, НИ, Э. |
| ПК Х.4. Устанавливать свариваемые детали в технологические приспособления с последующим контролем | - установки свариваемых деталей в технологических приспособлениях с последующим контролем. | - основные типы, конструктивные элементы и размеры сварных соединений, выполняемых НГ, НИ и Э; обозначение их на чертежах; - устройство сварочного и вспомогательного оборудования для сварки НГ, НИ и Э; - назначение и условия работы контрольно-измерительных приборов, правила их эксплуатации и область применения; - способы и основные правила механической подготовки деталей для сварки НГ, НИ и Э. | - установки свариваемых деталей в технологических приспособлениях с последующим контролем. |
| ПК Х.5. Выполнять НГ, НИ и Э стыковых, нахлесточных, угловых и тавровых сварных соединений простых деталей неответственных конструкций | - владеть техникой НГ, НИ и Э стыковых, нахлесточных, угловых и тавровых сварных соединений простых деталей неответственных конструкций. | - основные типы, конструктивные элементы и размеры сварных соединений, выполняемых НГ, НИ и Э, и обозначение их на чертежах; основные группы и марки материалов, свариваемых НГ, НИ и Э; - сварочные материалы для НГ, НИ и Э; - основные свойства применяемых газов-теплоносителей, способ их нагрева и правила техники безопасности при их применении; техника и технология сварки НГ, НИ и Э стыковых, нахлесточных, угловых и тавровых сварных соединений простых деталей неответственных конструкций; - причины возникновения и меры предупреждения внутренних напряжений и деформаций в свариваемых (наплавляемых) изделиях; - причины возникновения дефектов сварных швов, способы их предупреждения и исправления. | - выполнения НГ, НИ, Э простых деталей неответственных конструкций; - контроля с применением измерительного инструмента сваренных НГ, НИ, Э деталей на соответствие геометрических размеров требованиям конструкторской и производственно-технологической документации по сварке. |

2. Структура и содержание профессионального модуля

2.1. Трудоемкость освоения модуля

| Наименование составных частей модуля | Объем в часах | В т.ч. в форме практ. подготовки |
| --- | --- | --- |
| Учебные занятия | 84 | 32 |
| Самостоятельная работа |  |  |
| Практика, в т.ч.: | 216 | 216 |
| учебная | 108 | 108 |
| производственная | 108 | 108 |
| Промежуточная аттестация |  |  |
| Всего | 300 | 248 |

2.2. Структура профессионального модуля

| Код ОК, ПК | Наименования разделов профессионального модуля | Всего, час. | В т.ч. в форме практической подготовки | Обучение по МДК, в т.ч.: | Учебные занятия | Самостоятельная работа | Учебная практика | Производственная практика |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| ПК Х.1.- ПК Х.5. ОК 01.-ОК 09. | Раздел 1. Оборудование для сварки ручным способом с внешним источником нагрева | 42 | 16 | 42 | 42 |  |  |  |
|  | Раздел 2. Технология сварки ручным способом с внешним источником нагрева | 42 | 16 | 42 | 42 |  |  |  |
|  | Учебная практика | 108 | 108 |  |  |  | 108 |  |
|  | Производственная практика | 108 | 108 |  |  |  |  | 108 |
|  | Промежуточная аттестация |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего: | 300 | 248 | 84 | 84 |  | 108 | 108 |

2.3. Примерное содержание профессионального модуля

| Наименование разделов и тем профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная учебная работа обучающихся (если предусмотрены) |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Раздел 1. Оборудование для сварки ручным способом с внешним источником нагрева |  |
| МДК. 0Х.01. Оборудование для сварки ручным способом с внешним источником нагрева |  |
| Тема 1.1. Сварочное и вспомогательное оборудование для сварки полимерных материалов | Содержание |
|  | 1. Виды оборудования для сварки полимерных материалов |
|  | 2. Устройство сварочного и вспомогательного оборудования для сварки нагретым газом, назначение и условия работы контрольно-измерительных приборов, правила их эксплуатации и область применения |
|  | 3. Устройство сварочного и вспомогательного оборудования для сварки нагретым инструментом, назначение и условия работы контрольно-измерительных приборов, правила их эксплуатации и область применения. |
|  | 4. Устройство сварочного и вспомогательного оборудования для экструзионной сварки, назначение и условия работы контрольно-измерительных приборов, правила их эксплуатации и область применения. |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |
|  | Практическое занятие 1. Проверка работоспособности и исправности сварочного оборудования для сварки нагретым газом, нагретым инструментом и экструзионной сварки |
|  | Практическое занятие 2. Настройка сварочного оборудования для сварки нагретым газом, нагретым инструментом и экструзионной сварки |
|  | Практическое занятие 3. Работа с оборудованием для сварки враструб, для стыковой сварки |
|  | Практическое занятие 4. Аппараты для сварки при помощи деталей с закладными нагревателями |
| Раздел 2. Технология сварки ручным способом с внешним источником нагрева |  |
| МДК. 0Х.02. Технология сварки ручным способом с внешним источником нагрева |  |
| Тема 2.1. Подготовка к сварке полимерных материалов | Содержание |
|  | 1. Основные группы и марки материалов, свариваемых сваркой нагретым газом, сваркой нагретым инструментом, экструзионной сваркой |
|  | 2. Размеры сварных соединений и обозначение их на чертежах. |
|  | 3. Основные группы и марки материалов для сварки нагретым газом. |
|  | 4. Основные группы и марки материалов для сварки нагретым инструментом. |
|  | 5. Основные группы и марки материалов для экструзионной сварки. |
|  | 6. Основные свойства применяемых газов-теплоносителей, способ их нагрева и правила техники безопасности при их применении. |
|  | 7. Сварочные материалы для сварки нагретым газом. |
|  | 8. Сварочные материалы для сварки нагретым инструментом. |
|  | 9. Сварочные материалы для сварки экструзионной сварки. |
|  | 10. Способы и основные правила механической подготовки деталей для сварки нагретым газом, сварки нагретым инструментом и экструзионной сварки. |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |
|  | Лабораторная работа 1. Подготовка и проверка материалов, применяемых для сварки нагретым газом |
|  | Лабораторная работа 2. Подготовка и проверка материалов, применяемых для сварки нагретым инструментом |
|  | Лабораторная работа 3. Подготовка и проверка материалов, применяемых для экструзионной сварки |
| Тема 2.2. Техника и технология сварки полимерных материалов | Содержание |
|  | - Техника и технология сварки нагретым газом стыковых сварных соединений различных деталей и конструкций. |
|  | - Техника и технология сварки нагретым газом нахлесточных, сварных соединений различных деталей и конструкций. |
|  | - Техника и технология сварки нагретым газом угловых и тавровых сварных соединений различных деталей и конструкций. |
|  | - Техника и технология сварки нагретым инструментом стыковых сварных соединений различных деталей и конструкций. |
|  | - Техника и технология сварки нагретым инструментом нахлесточных сварных соединений различных деталей и конструкций. |
|  | - Техника и технология сварки нагретым инструментом и газом угловых и тавровых сварных соединений различных деталей и конструкций. |
|  | - Техника и технология экструзионной сварки стыковых сварных соединений различных деталей и конструкций. |
|  | - Техника и технология экструзионной сварки нахлесточных сварных соединений различных деталей и конструкций. |
|  | - Техника безопасности при выполнение сварки полимерных материалов. |
|  | - Причины возникновения дефектов сварных швов, способы их предупреждения и исправления. |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |
|  | Практическое занятие 5. Выполнить сварку стыковых, нахлесточный, угловых и тавровых сварных соединений нагретым газом |
|  | Практическое занятие 6. Выполнить сварку стыковых, нахлесточный, угловых и тавровых сварных соединений нагретым инструментом |
|  | Практическое занятие 7. Выполнить сварку стыковых, нахлесточный, угловых и тавровых сварных соединений экструзионной сваркой |
| Учебная практика раздела 2 Виды работ - Проверка оснащенности сварочного поста и настройка оборудования для сварки нагретым газом, сварки нагретым инструментом, экструзионной сварки. - Проверка работоспособности и исправности оборудования для сварки нагретым газом, сварки нагретым инструментом, экструзионной сварки; - Проверка наличия заземления оборудования для сварки нагретым газом, сварки нагретым инструментом, экструзионной сварки. - Подготовка и проверка, применяемых для сварки нагретым газом, сварки нагретым инструментом, экструзионной сварки материалов (газ-теплоноситель, присадочные прутки, пленки, листы, полимерные трубы и стыковочные элементы (в том числе муфты, тройники). - Выполнение механической подготовки деталей, свариваемых сварки нагретым газом, сварки нагретым инструментом, экструзионной сварки; - Установка свариваемых деталей в технологические приспособления с последующим контролем; - Выполнение сварки нагретым газом, сварки нагретым инструментом, экструзионной сварки различных деталей и конструкций. |  |
| Производственная практика раздела 1 (если предусмотрено рассредоточенное прохождение практики) Виды работ - Проверка оснащенности сварочного поста и настройка оборудования для сварки нагретым газом, сварки нагретым инструментом, экструзионной сварки. - Проверка работоспособности и исправности оборудования для сварки нагретым газом, сварки нагретым инструментом, экструзионной сварки. - Проверка наличия заземления оборудования для сварки нагретым газом, сварки нагретым инструментом, экструзионной сварки. - Подготовка и проверка, применяемых для сварки нагретым газом, сварки нагретым инструментом, экструзионной сварки материалов (газ-теплоноситель, присадочные прутки, пленки, листы, полимерные трубы и стыковочные элементы (в том числе муфты, тройники). - Выполнение механической подготовки деталей, свариваемых сварки нагретым газом, сварки нагретым инструментом, экструзионной сварки. - Установка свариваемых деталей в технологические приспособления с последующим контролем. - Выполнение сварки нагретым газом, сварки нагретым инструментом, экструзионной сварки различных деталей и конструкций. |  |
| Промежуточная аттестация |  |
| Всего 300 ак.ч. |  |

3. Условия реализации профессионального модуля

3.1. Материально-техническое обеспечение

Лаборатория «Электротехники и сварочного оборудования», оснащенная(ые) в соответствии с приложением 3 ПОП.

Мастерская «Сварочная для сварки неметаллических материалов», оснащенная(ые) в соответствии с приложением 3 ПОП.

Оснащенные базы практики (мастерские/зоны по видам работ), оснащенная(ые) в соответствии с приложением 3 ПОП.

3.2. Учебно-методическое обеспечение

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы для использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда образовательной организации выбирается не менее одного издания из перечисленных ниже печатных изданий и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом список может быть дополнен новыми изданиями.

3.2.1. Основные печатные и/или электронные издания

1. Технология сварочных работ: теория и технология контактной сварки : учебное пособие для среднего профессионального образования / Р. Ф. Катаев, В. С. Милютин, М. Г. Близник ; под научной редакцией М. П. Шалимова. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 146 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10927-6

2. Черепахин, А. А.  Технология сварочных работ : учебник для среднего профессионального образования / А. А. Черепахин, В. М. Виноградов, Н. Ф. Шпунькин. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 269 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-08456-6

3.2.2. Основные электронные издания

1. Ассоциация сварщиков полимерных материалов - http://a-spm.ru/poleznaya-informaciya/

2. Полимерные материалы в строительстве https://stroitel.tv/sections/view/59

3. Применение полипропилена, причины популярности материала https://polimerinfo.com/polipropilen/primenenie-polipropilena.html

3.2.3. Дополнительные источники (при необходимости)

- Овчинников, В.В.  Контроль качества сварных соединений: учебник для среднего профессионального образования / В.В. Овчинников. — 3-е изд. стер. — Москва: Издательский дом «Академия», 2020. — 240 с. — ISBN 978-5-4468-9933-3

- ГОСТ Р 56155-2014 Сварка термопластов. Экструзионная сварка труб, деталей трубопроводов и листов.

3.	ГОСТ Р 55276-2012 (ИСО 21307-2011) Трубы и фитинги пластмассовые. Процедуры сварки нагретым инструментом встык полиэтиленовых (ПЭ) труб и фитингов, используемых для строительства газо- и водопроводных распределительных систем.

4.	ГОСТ Р ИСО 12176-1-2011. Трубы и фитинги пластмассовые. Оборудование для сварки полиэтиленовых систем. Часть 1. Сварка нагретым инструментом встык.

5.	 ГОСТ Р ИСО 12176-2-2011 Трубы и фитинги пластмассовые. Оборудование для сварки полиэтиленовых систем. Часть 2. Сварка с закладными нагревателями.

4. Контроль и оценка результатов освоения 
профессионального модуля

| Код ПК, ОК | Критерии оценки результата (показатели освоенности компетенций) | Формы контроля и методы оценки |
| --- | --- | --- |
| ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам | - распознает задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте; - определяет этапы решения задачи; выявляет и осуществляет эффективный поиск информации, необходимой для решения задачи и/или проблемы; - оценивает результат и последствия своих действий (самостоятельно или с помощью наставника). | Опрос, лист наблюдений |
| ОК 02. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности | - определяет задачи для поиска информации; - определяет необходимые источники информации; - планирует процесс поиска; - структурирует получаемую информацию. | Опрос, лист наблюдений |
| ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по правовой и финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях | - определяет актуальность нормативно-правовой документации в профессиональной деятельности; - выстраивает траекторию профессионального развития и самообразования. | Опрос, лист наблюдений |
| ОК 04. Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде; | - осуществляет организацию работы коллектива и команды; - взаимодействует с коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности. | Опрос, лист наблюдений |
| ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста | - грамотно излагает свои мысли и оформляет документы по профессиональной тематике на государственном языке, проявляет толерантность в рабочем коллективе. | Опрос, лист наблюдений |
| ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных российских духовно-нравственных ценностей, в том числе с учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, применять стандарты антикоррупционного поведения | - описывает значимость своей профессии; - умеет применять стандарты антикоррупционного поведения. | Опрос, лист наблюдений |
| ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять знания об изменении климата, принципы бережливого производства, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях | - соблюдает нормы экологической безопасности; - определяет направления ресурсосбережения в рамках профессиональной деятельности по профессии; - осуществлять работу с соблюдением принципов бережливого производства. | Опрос, лист наблюдений |
| ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности | - использует физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. | Опрос, лист наблюдений |
| ОК 09. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках | - понимает общий смысл четко произнесенных высказываний на известные темы (профессиональные и бытовые), понимает тексты на базовые профессиональные темы; - участвует в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы. | Опрос, лист наблюдений |
| ПК.Х.1. Подготавливать и проверять применяемые для сварки ручным способом с внешним источником нагрева (сварка нагретым газом) (далее – НГ), сварка нагретым инструментом (далее – НИ), экструзионная сварка (далее – Э) материалы (газ-теплоноситель, присадочные прутки, пленки, листы, полимерные трубы и стыковочные элементы (муфты, тройники и т.д.)) | - обоснование выбора материалов; - соблюдение правильной последовательности подготовки материалов к работе; - качественное выполнение проверки материалов перед работой; - качественная подготовка материалов перед работой. | Экспертное наблюдение выполнения практических работ, оценка результатов практического обучения |
| ПК.Х.2. Проверять работоспособность и исправность оборудования для НГ, НИ и Э | - соблюдение правильной комплектации и работоспособности оборудования поста; - соблюдение последовательности настройки оборудования; - соблюдение правильной последовательности отключения оборудования и уборки поста после работы. | Экспертное наблюдение выполнения практических работ, оценка результатов практического обучения |
| ПК.Х.3. Настраивать сварочное оборудование для НГ, НИ и Э | - соблюдение правил техники безопасности при работе со сварочным оборудованием; - настройка сварочного оборудования под определенные задачи; - подбор расходных материалов (газов) для непрерывного функционирования оборудования. | Экспертное наблюдение выполнения практических работ, оценка результатов практического обучения |
| ПК.Х.4. Устанавливать свариваемые детали в технологические приспособления с последующим контролем | - обоснование выбора оборудования для механической подготовки деталей; - соблюдение правильной последовательности механической подготовки деталей; - соблюдение правильного порядка установки свариваемых деталей в технологические приспособления; - выполнение самоконтроля проделанной операции. | Экспертное наблюдение выполнения практических работ, оценка результатов практического обучения |
| ПК.Х.5. Выполнять НГ, НИ и Э стыковых, нахлесточных, угловых и тавровых сварных соединений простых деталей неответственных конструкций | - обоснование выбора режимов и материалов; - понимание технологии выполняемой работы; - качественное выполнение работы; соблюдение ТБ. | Экспертное наблюдение выполнения практических работ, оценка результатов практического обучения |

ПРИЛОЖЕНИЕ 1.6

к ПОП по профессии 
15.01.05 Сварщик (ручной и частично

механизированной сварки (наплавки)

Примерная рабочая программа профессионального модуля

«ПМн.ХХ ВЫПОЛНЕНИЕ ОПЕРАЦИЙ ТЕРМИТНОЙ СВАРКИ»

2026 г.

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

1. Общая характеристика

1.1. Цель и место профессионального модуля ««ПМн.ХХ Выполнение операций термитной сварки»  в структуре образовательной программы

1.2. Планируемые результаты освоения профессионального модуля

2. Структура и содержание профессионального модуля

2.1. Трудоемкость освоения модуля

2.2. Структура профессионального модуля

2.3. Примерное содержание профессионального модуля

3. Условия реализации профессионального модуля

3.1. Материально-техническое обеспечение

3.2. Учебно-методическое обеспечение

4. Контроль и оценка результатов освоения  профессионального модуля

1. Общая характеристика ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

«ПМн.ХХ ВЫПОЛНЕНИЕ ОПЕРАЦИЙ ТЕРМИТНОЙ СВАРКИ»

1.1. Цель и место профессионального модуля в структуре образовательной программы

Цель модуля: освоение вида деятельности «Выполнение операций термитной сварки».

Профессиональный модуль включен в обязательную часть образовательной программы по направленности: «Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом-сварщик термитной сварки», «Сварщик частично механизированной сварки плавлением-сварщик термитной сварки», «Сварщик ручной дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе-сварщик термитной сварки», «Сварщик ручной сварки полимерных материалов-сварщик термитной сварки».

1.2. Планируемые результаты освоения профессионального модуля

Результаты освоения профессионального модуля соотносятся с планируемыми результатами освоения образовательной программы, представленными в матрице компетенций выпускника (п. 4.3 ПОП).

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен:

| Код ОК, ПК | Уметь | Знать | Владеть навыками |
| --- | --- | --- | --- |
| ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам | - распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте; - анализировать задачу и/или проблему и выделять её составные части; - определять этапы решения задачи; выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы; - составлять план действия; - определять необходимые ресурсы; - владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах; - реализовывать составленный план; оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно или с помощью наставника). | - актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится работать и жить; - основные источники информации и ресурсы для решения задач и проблем в профессиональном и/или социальном контексте; - алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях; - методы работы в профессиональной и смежных сферах; - структуру плана для решения задач; - порядок оценки результатов решения задач профессиональной деятельности. | - |
| ОК 02. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации, и информационные технологии для выполнения задач | - определять задачи для поиска информации; - определять необходимые источники информации; планировать процесс поиска; - структурировать получаемую информацию; - выделять наиболее значимое в перечне информации; - оценивать практическую значимость результатов поиска; - оформлять результаты поиска, применять средства информационных технологий для решения профессиональных задач; - использовать современное программное обеспечение; - использовать различные цифровые средства для решения профессиональных задач. | - номенклатура информационных источников, применяемых в профессиональной деятельности; - приемы структурирования информации; - формат оформления результатов поиска информации, современные средства и устройства информатизации; - порядок их применения и программное обеспечение в профессиональной деятельности в том числе с использованием цифровых средств. | - |
| ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по правовой и финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях | - определять актуальность нормативно-правовой документации в профессиональной деятельности; - применять современную научную профессиональную терминологию; - определять и выстраивать траектории профессионального развития и самообразования; - выявлять достоинства и недостатки коммерческой идеи; - презентовать идеи открытия собственного дела в профессиональной деятельности; - оформлять бизнес-план; - рассчитывать размеры выплат по процентным ставкам кредитования; - определять инвестиционную привлекательность коммерческих идей в рамках профессиональной деятельности; - презентовать бизнес-идею; - определять источники финансирования. | - содержание актуальной нормативно-правовой документации; - современная научная и профессиональная терминология; - возможные траектории профессионального развития и самообразования; - основы предпринимательской деятельности; - основы финансовой грамотности; - правила разработки бизнес-планов; - порядок выстраивания презентации; - кредитные банковские продукты. | - |
| ОК 04. Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде | - организовывать работу коллектива и команды; - взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности. | - психологические основы деятельности коллектива, психологические особенности личности; - основы проектной деятельности. | - |
| ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста | - Грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по профессиональной тематике на государственном языке, проявлять толерантность в рабочем коллективе. | - особенности социального и культурного контекста; - правила оформления документов и построения устных сообщений. | - |
| ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных российских духовно-нравственных ценностей, в том числе с учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, применять стандарты антикоррупционного поведения | - описывать значимость своей профессии; - применять стандарты антикоррупционного поведения. | - сущность гражданско-патриотической позиции, общечеловеческих ценностей; - значимость профессиональной деятельности по профессии; - стандарты антикоррупционного поведения и последствия его нарушения. | - |
| ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять знания об изменении климата, принципы бережливого производства, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях | - соблюдать нормы экологической безопасности; - определять направления ресурсосбережения в рамках профессиональной деятельности по профессии осуществлять работу с соблюдением принципов бережливого производства; - организовывать профессиональную деятельность с учетом знаний об изменении климатических условий региона. | - правила экологической безопасности при ведении профессиональной деятельности; - основные ресурсы, задействованные в профессиональной деятельности; - пути обеспечения ресурсосбережения; принципы бережливого производства; - основные направления изменения климатических условий региона. | - |
| ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности | - использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей; - применять рациональные приемы двигательных функций в профессиональной деятельности; - пользоваться средствами профилактики перенапряжения, характерными для данной профессии. | - роль физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном развитии человека; - основы здорового образа жизни; - условия профессиональной деятельности и зоны риска физического здоровья для профессии; - средства профилактики перенапряжения. | - |
| ОК 09. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках | - понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные темы (профессиональные и бытовые), понимать тексты на базовые профессиональные темы; участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы; - строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной деятельности; - кратко обосновывать и объяснять свои действия (текущие и планируемые); - писать простые связные сообщения на знакомые или интересующие профессиональные темы. | - правила построения простых и сложных предложений на профессиональные темы; основные общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональная лексика); - лексический минимум, относящийся к описанию предметов, средств и процессов профессиональной деятельности; - особенности произношения; - правила чтения текстов профессиональной направленности. | - |
| ПК Х.1. Изготавливать паяльно-сварочные стержни и термитную смесь, соответствующие типу свариваемых деталей | - изготавливать паяльно-сварочные стержни и термитную смесь, соответствующие типу свариваемых деталей. | - основные группы и марки материалов, свариваемых термитной сваркой; - сварочные материалы для термитной сварки (паяльно-сварочные стержни, термитная смесь), огнеупорные и формовочные материалы, литейные компоненты термитной смеси; - правила и способы: подготовки сварочных материалов, входящих в термитные смеси (измельчение и просев); - приготовления отдельных компонентов и составление термитной смеси; - упаковки и укладки компонентов термита; - подготовки и установки паяльно-сварочных стержней. | - проверки комплектности технологического оборудования и материалов для термитной сварки (термитных смесей, паяльно-сварочных стержней). |
| ПК Х.2. Выполнять сборку деталей для термитной сварки с использованием различных универсальных, специальных приспособлений и оснастки | - использовать универсальные, специальные приспособления и оснастку для сборки деталей для термитной сварки. | - устройство приспособлений и оснастки для термитной сварки. | - подготовки отдельных компонентов и составление термитной смеси в соответствии с требованиями производственно-технологической документации по сварке. |
| ПК Х.3. Выполнять термитную сварку с использованием огнеупорных и формовочных материалов | - использовать огнеупорные и формовочные материалы для термитной сварки. | - правила испытаний пробных порций термита. | - испытания пробной порции термита. |
| ПК Х.4. Выполнять термитную сварку простых деталей неответственных конструкций | - владеть техникой термитной сварки простых деталей неответственных конструкций. | - основные типы, конструктивные элементы и размеры сварных соединений, выполняемых термитной сваркой и обозначение их на чертежах; - основные группы и марки материалов, свариваемых термитной сваркой; - сварочные материалы для термитной сварки (паяльно-сварочные стержни, термитная смесь), огнеупорные и формовочные материалы, литейные компоненты термитной смеси; - техника и технология термитной сварки для сварки простых деталей неответственных конструкций. | - выполнения термитной сварки простых деталей неответственных конструкций. |
| ПК Х.5. Демонтировать универсальные, специальные приспособления и оснастку после термитной сварки | - демонтировать универсальные, специальные приспособления и оснастку после термитной сварки. | - причины возникновения дефектов при термитной сварке и способы их предупреждения. | - демонтажа технологического оборудования после затвердевания металла шва. |

2. Структура и содержание профессионального модуля

2.1. Трудоемкость освоения модуля

| Наименование составных частей модуля | Объем в часах | В т.ч. в форме практ. подготовки |
| --- | --- | --- |
| Учебные занятия | 84 | 32 |
| Самостоятельная работа |  |  |
| Практика, в т.ч.: | 216 | 216 |
| учебная | 108 | 108 |
| производственная | 108 | 108 |
| Промежуточная аттестация |  |  |
| Всего | 300 | 248 |

2.2. Структура профессионального модуля

| Код ОК, ПК | Наименования разделов профессионального модуля | Всего, час. | В т.ч. в форме практической подготовки | Обучение по МДК, в т.ч.: | Учебные занятия | Самостоятельная работа | Учебная практика | Производственная практика |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| ПК Х.1.- ПК Х.5. ОК 01.-ОК 09. | Раздел 1. Материалы термитной сварки | 42 | 16 | 42 | 42 |  |  |  |
|  | Раздел 2. Техника и технология термитной сварки | 42 | 16 | 42 | 42 |  |  |  |
|  | Учебная практика | 108 | 108 |  |  |  | 108 |  |
|  | Производственная практика | 108 | 108 |  |  |  |  | 108 |
|  | Промежуточная аттестация |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего: | 300 | 248 | 84 | 84 |  | 108 | 108 |

2.3. Примерное содержание профессионального модуля

| Наименование разделов и тем профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная учебная работа обучающихся (если предусмотрены) |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Раздел 1. Материалы термитной сварки |  |
| МДК.0Х.01. Материалы термитной сварки |  |
| Тема 1.1. Выбор и подготовка материалов для термитной сварки | Содержание |
|  | - Физико-химические и металлургические основы термитной сварки. Условия, необходимые для проведения термитной реакции. Термохимические реакции. Тепловой баланс термитных реакций. Продукты термитных реакций. Получение термитного металла заданного химического состава. Воспламеняющие средства, применяемые при проведении термитных реакций |
|  | - Расчет состава термитной шихты. Компоненты термитной шихты. Состав термитной стали. Методы расчета термитной шихты. Контроль состава сварочного термита |
|  | - Технология производства железо-алюминиевого термита. Производство алюминиевого порошка. Обработка железной окалины. Подготовка стального наполнителя. Технологическая обработка и подготовка ферросплавов и других легирующих элементов, вводимых в термитную шихту. Технологические процессы изготовления термитных порций. Порции сварочного термита |
|  | - Производство огнеупоров для термитной сварки. Требования, предъявляемые к огнеупорам. Конструкции сварочных форм, тиглей и моделей. Хранение и транспортировка огнеупоров |
|  | - Основные группы и марки материалов, свариваемых термитной сваркой; сварочные материалы для термитной сварки (паяльно-сварочные стержни, термитная смесь), огнеупорные и формовочные материалы |
|  | - Правила и способы подготовки сварочных материалов, входящих в термитные смеси (измельчение и просев); приготовления отдельных компонентов и составление термитной смеси; упаковки и укладки компонентов термита; подготовки и установки паяльно-сварочных стержней; правила испытаний пробных порций термита; устройство приспособлений и оснастки для термитной сварки |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |
|  | Лабораторная работа № 1. Подготовка отдельных компонентов и составление термитной смеси в соответствии с требованиями производственно-технологической документации по сварке |
|  | Лабораторная работа № 2. Испытания пробной порции термита |
|  | Практическое занятие № 1. Изготовление паяльно-сварочных стержней и термитной смеси, соответствующих типу свариваемых деталей |
| Раздел 2. Техника и технология термитной сварки |  |
| МДК.0Х.02. Техника и технология термитной сварки |  |
| Тема 2.1. Техника и технология термитной сварки различных деталей и конструкций | Содержание |
|  | 1.Основные типы, конструктивные элементы и размеры сварных соединений, выполняемых термитной сваркой и обозначение их на чертежах |
|  | 2. Разновидности современной термитной сварки металлических изделий |
|  | 3. Техника и технология термитной сварки для сварки различных деталей и конструкций |
|  | 4. Термитная сварка деталей из серого чугуна. |
|  | 5. Термитная сварка арматурных стержней. Сварка стыков труб высокого давления термитно-прессовым способом. |
|  | 6. Приварка стыковых соединений к рельсам. Приварка элементов заземления к металлоконструкциям |
|  | 7. Термитно-муфельная сварка стальных проводов. Пайка. Термитная сварка многопроволочных проводов |
|  | 8. Термитная сварка стыков узкоколейных рельсов. Термитная наплавка рельсов. |
|  | 9. Термитное стальное литье |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |
|  | Практическое занятие № 2. Термитная сварка простых деталей неответственных конструкций |
|  | Практическое занятие № 3. Применение термитной сварки в нефтяной и газовой промышленности. |
|  | Практическое занятие № 4. Термическая сварка в быту |
|  | Практическое занятие № 5. Демонтаж универсальных, специальных приспособлений и оснастки после термитной сварки |
| Тема 2.2. Причины возникновения дефектов при термитной сварке и способы их предупреждения | Содержание |
|  | - Причины возникновения дефектов при термитной сварке и способы их предупреждения |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |
|  | Практическая работа 6. Отработка первичных навыков по предупреждению возникновения дефектов |
| Учебная практика раздела 2 Виды работ - Организация рабочего места и правила безопасности труда при термитной сварке. - Подготовка поста термитной сварке к работе. - Изготовление паяльно-сварочных стержней и термитной смеси, соответствующих типу свариваемых деталей. - Проверка качества расходных материалов для термитной сварки - Испытание пробной порции термита - Подбор режимов термитной сварки: регулирование величины сварочного тока, определение расхода сварочных материалов. - Подготовка деталей к термитной сварке деталей из углеродистых и конструкционных сталей. - Подготовка деталей к термитной сварке деталей из цветных металлов и их сплавов. - Выполнение термитной сварки деталей из углеродистых и конструкционных сталей. - Выполнение термитной сварки деталей из цветных металлов и их сплавов. - Выполнение термитной сварки арматуры. - Демонтаж универсальных, специальных приспособлений и оснастки после термитной сварки |  |
| Производственная практика (если предусмотрено рассредоточенное прохождение практики) Виды работ - Организация рабочего места и правила безопасности труда при термитной сварке. - Чтение чертежей, схем, маршрутных и технологических карт. - Выполнение подготовки деталей к термитной сварке. - Изготовление паяльно-сварочных стержней и термитной смеси, соответствующих типу свариваемых деталей. - Проверка качества расходных материалов для термитной сварки - Испытание пробной порции термита - Подбор режимов термитной сварки: регулирование величины сварочного тока, определение расхода сварочных материалов. - Подготовка деталей к термитной сварке деталей из углеродистых и конструкционных сталей. - Подготовка деталей к термитной сварке деталей из цветных металлов и их сплавов. - Выполнение термитной сварки деталей из углеродистых и конструкционных сталей. - Выполнение термитной сварки деталей из цветных металлов и их сплавов. - Выполнение термитной сварки арматуры. - Демонтаж универсальных, специальных приспособлений и оснастки после термитной сварки - Выполнение термитной сварки арматуры |  |
| Промежуточная аттестация |  |
| Всего 300 ак.ч. |  |

3. Условия реализации профессионального модуля

3.1. Материально-техническое обеспечение

Лаборатория «Материаловедения», оснащенная(ые) в соответствии с приложением 3 ПОП.

Мастерская «Сварочная для сварки материалов», оснащенная(ые) в соответствии с приложением 3 ПОП.

Оснащенные базы практики (мастерские/зоны по видам работ), оснащенная(ые) в соответствии с приложением 3 ПОП.

3.2. Учебно-методическое обеспечение

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы для использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда образовательной организации выбирается не менее одного издания из перечисленных ниже печатных изданий и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом список может быть дополнен новыми изданиями.

3.2.1. Основные печатные и/или электронные издания

- Овчинников, В.В.  Термитная сварка: учебник для среднего профессионального образования / В.В. Овчинников. — 1-е изд.  — Москва: Издательский дом «Академия», 2018. — 144 с. — ISBN 978-5-4468-7152-0

    - Дополнительные источники (при необходимости)

1. Овчинников, В.В.  Контроль качества сварных соединений: учебник для среднего профессионального образования / В.В. Овчинников. — 3-е изд. стер. — Москва: Издательский дом «Академия», 2020. — 240 с. — ISBN 978-5-4468-9933-3

2.  ГОСТ Р 57181-2016: Cварка рельсов термитная.

3. ГОСТ Р 57179-2016 Сварка рельсов термитная. Методика испытаний и контроля качества

4. ГОСТ 34664-2020 Рельсы железнодорожные, сваренные термитным способом.

4. Контроль и оценка результатов освоения 
профессионального модуля

| Код ПК, ОК | Критерии оценки результата (показатели освоенности компетенций) | Формы контроля и методы оценки |
| --- | --- | --- |
| ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам | - распознает задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте; - определяет этапы решения задачи; выявляет и осуществляет эффективный поиск информации, необходимой для решения задачи и/или проблемы; - оценивает результат и последствия своих действий (самостоятельно или с помощью наставника). | Опрос, лист наблюдений |
| ОК 02. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности | - определяет задачи для поиска информации; - определяет необходимые источники информации; - планирует процесс поиска; - структурирует получаемую информацию. | Опрос, лист наблюдений |
| ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по правовой и финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях | - определяет актуальность нормативно-правовой документации в профессиональной деятельности; - выстраивает траекторию профессионального развития и самообразования. | Опрос, лист наблюдений |
| ОК 04. Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде; | - осуществляет организацию работы коллектива и команды; - взаимодействует с коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности. | Опрос, лист наблюдений |
| ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста | - грамотно излагает свои мысли и оформляет документы по профессиональной тематике на государственном языке, проявляет толерантность в рабочем коллективе. | Опрос, лист наблюдений |
| ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных российских духовно-нравственных ценностей, в том числе с учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, применять стандарты антикоррупционного поведения | - описывает значимость своей профессии; - умеет применять стандарты антикоррупционного поведения. | Опрос, лист наблюдений |
| ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять знания об изменении климата, принципы бережливого производства, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях | - соблюдает нормы экологической безопасности; - определяет направления ресурсосбережения в рамках профессиональной деятельности по профессии; - осуществлять работу с соблюдением принципов бережливого производства. | Опрос, лист наблюдений |
| ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности | - использует физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. | Опрос, лист наблюдений |
| ОК 09. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках | - понимает общий смысл четко произнесенных высказываний на известные темы (профессиональные и бытовые), понимает тексты на базовые профессиональные темы; - участвует в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы. | Опрос, лист наблюдений |
| ПК Х.1. Изготавливать паяльно-сварочные стержни и термитную смесь, соответствующие типу свариваемых деталей | - изготавливает паяльно-сварочные стержни и термитную смесь, соответствующие типу свариваемых деталей; - выполняет проверку комплектности технологического оборудования и материалов для термитной сварки (термитных смесей, паяльно-сварочных стержней). | Экспертное наблюдение выполнения практических работ, оценка результатов практического обучения |
| ПК Х.2. Выполнять сборку деталей для термитной сварки с использованием различных универсальных, специальных приспособлений и оснастки | - использует универсальные, специальные приспособления и оснастку для сборки деталей для термитной сварки; - подготавливает отдельные компоненты и составляет термитную смесь в соответствии с требованиями производственно-технологической документации по сварке. | Экспертное наблюдение выполнения практических работ, оценка результатов практического обучения |
| ПК Х.3. Выполнять термитную сварку с использованием огнеупорных и формовочных материалов | - проводит испытания пробной порции термита; -использует огнеупорные и формовочные материалы для термитной сварки. | Экспертное наблюдение выполнения практических работ, оценка результатов практического обучения |
| ПК Х.4. Выполнять термитную сварку простых деталей неответственных конструкций | - владеет техникой термитной сварки простых деталей неответственных конструкций; - выполняет термитную сварку простых деталей неответственных конструкций. | Экспертное наблюдение выполнения практических работ, оценка результатов практического обучения |
| ПК Х.5. Демонтировать универсальные, специальные приспособления и оснастку после термитной сварки | - демонтирует универсальные, специальные приспособления и оснастку после термитной сварки; - демонтирует технологическое оборудование после затвердевания металла шва. | Экспертное наблюдение выполнения практических работ, оценка результатов практического обучения |

Берутся сведения, указанные по данному виду деятельности в п. 4.2.

Самостоятельная работа в рамках образовательной программы планируется образовательной организацией.

При рассредоточенной практике 3=5+8+9

Обучение по МДК 5=6+7

Промежуточная аттестация обучающихся в рамках освоения профессионального модуля определяется образовательной организацией

Берутся сведения, указанные по данному виду деятельности в п. 4.2.

Самостоятельная работа в рамках образовательной программы планируется образовательной организацией.

При рассредоточенной практике 3=5+8+9

Обучение по МДК 5=6+7

Промежуточная аттестация обучающихся в рамках освоения профессионального модуля определяется образовательной организацией

Примеры оформления формы контроля: контрольные работы, зачеты, квалификационные испытания, экзамены. Примеры оформления методов оценки: интерпретация результатов выполнения практических и лабораторных заданий, оценка решения ситуационных задач, оценка тестового контроля.

Берутся сведения, указанные по данному виду деятельности в п. 4.2.

Самостоятельная работа в рамках образовательной программы планируется образовательной организацией.

При рассредоточенной практике 3=5+8+9

Обучение по МДК 5=6+7

Промежуточная аттестация обучающихся в рамках освоения профессионального модуля определяется образовательной организацией

Примеры оформления формы контроля: контрольные работы, зачеты, квалификационные испытания, защита курсовых и дипломных проектов (работ), экзамены. Примеры оформления методов оценки: интерпретация результатов выполнения практических и лабораторных заданий, оценка решения ситуационных задач, оценка тестового контроля.

Берутся сведения, указанные по данному виду деятельности в п. 4.2.

Самостоятельная работа в рамках образовательной программы планируется образовательной организацией.

При рассредоточенной практике 3=5+8+9

Обучение по МДК 5=6+7

Промежуточная аттестация обучающихся в рамках освоения профессионального модуля определяется образовательной организацией

Примеры оформления формы контроля: контрольные работы, зачеты, квалификационные испытания, экзамены. Примеры оформления методов оценки: интерпретация результатов выполнения практических и лабораторных заданий, оценка решения ситуационных задач, оценка тестового контроля.

Берутся сведения, указанные по данному виду деятельности в п. 4.2.

Самостоятельная работа в рамках образовательной программы планируется образовательной организацией.

При рассредоточенной практике 3=5+8+9

Обучение по МДК 5=6+7

Промежуточная аттестация обучающихся в рамках освоения профессионального модуля определяется образовательной организацией

Примеры оформления формы контроля: контрольные работы, зачеты, квалификационные испытания, экзамены. Примеры оформления методов оценки: интерпретация результатов выполнения практических и лабораторных заданий, оценка решения ситуационных задач, оценка тестового контроля.

Берутся сведения, указанные по данному виду деятельности в п. 4.2.

Самостоятельная работа в рамках образовательной программы планируется образовательной организацией.

При рассредоточенной практике 3=5+8+9

Обучение по МДК 5=6+7

Промежуточная аттестация обучающихся в рамках освоения профессионального модуля определяется образовательной организацией

Примеры оформления формы контроля: контрольные работы, зачеты, квалификационные испытания, защита курсовых и дипломных проектов (работ), экзамены. Примеры оформления методов оценки: интерпретация результатов выполнения практических и лабораторных заданий, оценка решения ситуационных задач, оценка тестового контроля.